ГОСТ 11532-93

Группа Д55

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГАЙКИ ДЛЯ БОЛТОВ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

Технические условия

Nats for rail joints

Specifications

ОКП 12 9600

Дата введения 1995-01-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Республика Беларусь | Белстандарт |
| Республика Кыргызстан | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Туркменглавгосинспекция |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 11532-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95

4 ВЗАМЕН ГОСТ 11532-76

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 1759.0-87 | 2.1 |
| ГОСТ 1759.1-82 | 2.7; 4.2 |
| ГОСТ 1759.3-83 | 2.8; 4.3 |
| ГОСТ 1759.5-87 | 2.2; 3.2 |
| ГОСТ 11530-93 | 5 |
| ГОСТ 16018-79 | Вводная часть |
| ГОСТ 16093-81 | 2.4 |
| ГОСТ 17769-83 | 3.1 |
| ГОСТ 18160-72 | 2.11 |
| ГОСТ 24705-81 | 2.3 |

Настоящий стандарт распространяется на гайки классов точности В и С к болтам диаметрами М22, М24 и М27, применяемым для скрепления стыков железнодорожных рельсов.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

При поставке гаек на экспорт как отдельных изделий следует учитывать требования настоящего стандарта и ГОСТ 16018.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Исполнение 1 (класс точности С)

Исполнение 2 (класс точности В)

Таблица

мм

|  | M22 | М24 | М27 |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаг резьбы | 2,5 | 3,0 |
| (прел. откл. - 1,0) | 36 | 41 |
| , не менее | 1 | 38,8 | 44,4 |
| исполнения | 2 | 39,6 | 45,2 |
|  | не менее | 22 | 24 | 27 |
|  | не более | 23,8 | 25,9 | 29,2 |
|  | 33,2 | 33,2 | 38,0 |
|  | Номин. | 25 | 27 | 30 |
|  | Пред. откл. исполнения | 1 | ±1,3 | ±1,5 | ±2,0 |
|  |  | 2 | ±1,25 |
| Допуск симметричности шестигранника (размера под ключ) относительно оси отверстия в диаметральном выражении, не более | 2,0 |

Примеры условного обозначения

Гайка исполнения 1, класса точности С, диаметром резьбы =24 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 7Н, класса прочности 5:

Гайка СМ24 - 7Н.5 ГОСТ 11532-93

То же, исполнения 2, класса точности В:

Гайка В2М24 - 7Н.5 ГОСТ 11532-93

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Гайка должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 1759.0.

2.2. Механические свойства гаек должны соответствовать классу прочности 5 или 8 по ГОСТ 1759.5.

2.3. Резьба - по ГОСТ 24705.

2.4. Поле допуска 7Н - по ГОСТ 16093, допускается поле допуска 7G.

2.5. В гайках исполнения 1 допускается утяжка металла, приводящая к местному уменьшению высоты ребер не более 3 мм.

2.6. Допускается изготовление гаек исполнения 2 без фаски под углом 30° на одном из ее торцов, а также с венчиком с одного торца толщиной не более 3 мм.

2.7. Допуск отклонений формы и расположения поверхностей - по ГОСТ 1759.1.

2.8. Допускаемые дефекты поверхности - по ГОСТ 1759.3.

2.9. Масса гаек указана в приложении.

2.10. На одной из опорных поверхностей гаек класса прочности 8 должна наноситься буква - "П".

2.11. Упаковка гаек и маркировка тары - по ГОСТ 18160.

3. ПРИЕМКА

3.1. Правила приемки - по ГОСТ 17769 для изделий классов точности В и С.

3.2. Испытание механических свойств гаек должно проводиться по требованию потребителя по ГОСТ 1759.5.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Контроль внешнего вида гаек должен производиться без применения увеличительных приборов.

4.2. Методы контроля размеров - по ГОСТ 1759.1.

4.3. Контроль дефектов поверхности - по ГОСТ 1759.3.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировать гайки следует совместно с болтами - по ГОСТ 11530 любым видом транспорта, кроме железнодорожных платформ.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Теоретическая масса 1000 гаек для болтов, кг

| Размер гайки | Масса гаек исполнения |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| М22 | 154 | 152 |
| М24 | 155 | 153 |
| М27 | 222 | 220 |

Примечания:

1. Масса гаек определена исходя из номинальных размеров и плотности стали 7850 кг/м.

2. В случае, когда возможно применение гаек как исполнения 1, так и исполнения 2, в конструкторской документации должна указываться масса гаек исполнения 2.

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1995