ГОСТ 12135-75*

Группа В42

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПОДКЛАДКИ КОСТЫЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ

К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ РЕЛЬСАМ ТИПА Р50

Конструкция и размеры

The plates of spike fastening for railway rails P50.

Design and dimensions

Дата введения 1976-01-01

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 июня 1975 г. N 1574 срок введения установлен с 01.01.76

ПРОВЕРЕН в 1987 г. Постановлением Госстандарта СССР от 08.06.87 N 1887 срок действия продлен до 01.01.93**.

________________

** Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 2, 1993 год). - Примечание "КОДЕКС".

ВЗАМЕН ГОСТ 12135-66

* ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1987 г.) с Изменениями N 1, 2 утвержденными в сентябре 1976 г., августе 1980 г. (ИУС 11-76, 11-80)

1. Настоящий стандарт распространяется на подкладки Д50 и СД50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам типа Р50.

2. Подкладки СД50 применяются в конструкциях железнодорожного пути, где не требуется наклон рельсовых нитей.

3. Конструкция и размеры подкладок Д50 должны соответствовать указанным на черт.1, подкладок СД50 - на черт.2.

Размеры отверстий указаны со стороны продавливания

Черт.1

Размеры отверстий указаны со стороны продавливания

Черт.2

Условное обозначение подкладки Д50:

Подкладка Д50 ГОСТ 12135-75

То же, подкладки СД50:

Подкладка СД50 ГОСТ 12135-75

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

4. Технические требования и материал - по ГОСТ 3280-84.

5. Масса подкладок указана в справочном приложении к настоящему стандарту.

6. Радиусы закруглений, не указанные на чертежах, выполняются размером 2-6 мм.

7. Предельные отклонения по толщине подкладки не должны превышать ±1 мм, а по расстоянию между осями отверстий - ±0,5 мм.

8. Размеры, на которые не установлены предельные отклонения, в готовых подкладках не контролируются, но должны обеспечиваться технологией. В случае их проверки предельные отклонения не должны превышать ±1 мм.

6-8. (Введены дополнительно, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ПРОКАТА И МАССА ПОДКЛАДОК

| Условное обозначение подкладок | Площадь сечения профиля, см | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 м проката | одной подкладки |
| Д50 | 48,35 | 37, 95 | 6,2 |
| СД50 | 50,80 | 39,88 | 6,5 |

Масса подкладок определена исходя из номинальных размеров и относительной плотности стали 7,85.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1988