ГОСТ 17378-2001

(ИСО 3419-81)

Группа Г18

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали

ПЕРЕХОДЫ

Конструкция

Carbon and low-alloy steel butt-welding fittings. Reducers. Design

МКС 23.040.40

ОКП 14 6800

Дата введения 2003-01-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ОАО "Корпорация МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ"

ВНЕСЕН Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 20 от 1 ноября 2001 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | Грузстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

Изменение N 1 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 29 от 24 июня 2006 г.)

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

3 Стандарт соответствует ИСО 3419-81 "Фитинги из легированной и нелегированной стали приварные встык" в части конструкции переходов

4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 27 мая 2002 г. N 205-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 17378-83

6 ИЗДАНИЕ (ноябрь 2009 г.) с Изменением N 1, принятым в апреле 2007 г. (ИУС 7-2007)

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные концентрические и эксцентрические переходы из углеродистой и низколегированной стали.

Область применения переходов - в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380.

Требования пунктов 4.1-4.3 и раздела 5 являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия

3 Определения, обозначения и сокращения

Термины, их определения, обозначения и сокращения - по ГОСТ 17380.

4 Конструкция и размеры

4.1 Конструкция и размеры переходов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.

Рисунок 1

Таблица 1 - Переходы исполнения 1

Размеры в миллиметрах

|  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 26,9 | 2,0 | 21,3 | 2,0 | 38 | 0,05 |
|  |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 0,07 |
|  |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 0,09 |
| 25 | 33,7 | 2,3 |  | 2,0 | 51 | 0,09 |
|  |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 0,12 |
|  |  | 4,5 |  | 4,0 |  | 0,16 |
|  |  | 2,3 | 26,9 | 2,0 |  | 0,09 |
|  |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 0,12 |
|  |  | 4,5 |  | 4,0 |  | 0,16 |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 21,3 | 2,0 |  | 0,13 |
|  |  | 3,6 |  | 3,2 |  | 0,17 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  | 0,23 |
|  |  | 2,6 | 26,9 | 2,0 |  | 0,13 |
|  |  | 3,6 |  | 3,2 |  | 0,17 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  | 0,23 |
|  |  | 2,6 | 33,7 | 2,3 |  | 0,13 |
|  |  | 3,6 |  | 3,2 |  | 0,17 |
|  |  | 5,0 |  | 4,5 |  | 0,23 |
| 40 | 48,3 | 2,6 | 26,9 | 2,0 | 64 | 0,19 |
|  |  | 3,6 |  | 3,2 |  | 0,25 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  | 0,34 |
|  |  | 2,6 | 33,7 | 2,3 |  | 0,19 |
|  |  | 3,6 |  | 3,2 |  | 0,25 |
|  |  | 5,0 |  | 4,5 |  | 0,34 |
|  |  | 2,6 | 42,4 | 2,6 |  | 0,19 |
|  |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 0,25 |
|  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 0,34 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 33,7 | 2,3 | 76 | 0,31 |
|  |  | 4,0 |  | 3,2 |  | 0,42 |
|  |  | 5,6 |  | 4,5 |  | 0,58 |
|  |  | 2,9 | 42,4 | 2,6 |  | 0,31 |
|  |  | 4,0 |  | 3,6 |  | 0,42 |
|  |  | 5,6 |  | 5,0 |  | 0,58 |
|  |  | 2,9 | 48,3 | 2,6 |  | 0,31 |
|  |  | 4,0 |  | 3,6 |  | 0,42 |
|  |  | 5,6 |  | 5,0 |  | 0,58 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 42,4 | 2,6 | 89 | 0,47 |
|  |  | 5,0 |  | 3,6 |  | 0,78 |
|  |  | 7,1 |  | 5,0 |  | 1,10 |
|  |  | 2,9 | 48,3 | 2,6 |  | 0,47 |
|  |  | 5,0 |  | 3,6 |  | 0,78 |
|  |  | 7,1 |  | 5,0 |  | 1,10 |
|  |  | 2,9 | 60,3 | 2,9 |  | 0,47 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  | 0,78 |
|  |  | 7,1 |  | 5,6 |  | 1,10 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 48,3 | 2,6 |  | 0,60 |
|  |  | 5,6 |  | 3,6 |  | 1,00 |
|  |  | 8,0 |  | 5,0 |  | 1,40 |
|  |  | 3,2 | 60,3 | 2,9 |  | 0,60 |
|  |  | 5,6 |  | 4,0 |  | 1,00 |
|  |  | 8,0 |  | 5,6 |  | 1,40 |
|  |  | 3,2 | 76,1 | 2,9 |  | 0,60 |
|  |  | 5,6 |  | 5,0 |  | 1,00 |
|  |  | 8,0 |  | 7,1 |  | 1,40 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 60,3 | 2,9 | 102 | 1,00 |
|  |  | 6,3 |  | 4,0 |  | 1,70 |
|  |  | 8,8 |  | 5,6 |  | 2,30 |
|  |  | 3,6 | 76,1 | 2,9 |  | 1,00 |
|  |  | 6,3 |  | 5,0 |  | 1,70 |
|  |  | 8,8 |  | 7,1 |  | 2,30 |
|  |  | 3,6 | 88,9 | 3,2 |  | 1,00 |
|  |  | 6,3 |  | 5,6 |  | 1,70 |
|  |  | 8,8 |  | 8,0 |  | 2,30 |
| 125 | 139,7 | 4,0 | 76,1 | 2,9 | 127 | 1,70 |
|  |  | 6,3 |  | 5,0 |  | 2,60 |
|  |  | 10,0 |  | 7,1 |  | 4,10 |
|  |  | 4,0 | 88,9 | 3,2 |  | 1,70 |
|  |  | 6,3 |  | 5,6 |  | 2,60 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 4,10 |
|  |  | 4,0 | 114,3 | 3,6 |  | 1,70 |
|  |  | 6,3 |  | 6,3 |  | 2,60 |
|  |  | 10,0 |  | 8,8 |  | 4,10 |
| 150 | 168,3 | 4,5 | 88,9 | 3,2 | 140 | 2,50 |
|  |  | 7,1 |  | 5,6 |  | 3,90 |
|  |  | 11,0 |  | 8,8 |  | 6,00 |
|  |  | 4,5 | 114,3 | 3,6 |  | 2,50 |
|  |  | 7,1 |  | 6,3 |  | 3,90 |
|  |  | 11,0 |  | 8,8 |  | 6,00 |
|  |  | 4,5 | 139,7 | 4,0 |  | 2,50 |
|  |  | 7,1 |  | 6,3 |  | 3,90 |
|  |  | 11,0 |  | 10,0 |  | 6,00 |
| 200 | 219,1 | 6,3 | 114,3 | 3,6 | 152 | 5,10 |
|  |  | 8,0 |  | 6,3 |  | 6,30 |
|  |  | 12,5 |  | 8,8 |  | 9,70 |
|  |  | 6,3 | 139,7 | 4,0 |  | 5,10 |
|  |  | 8,0 |  | 6,3 |  | 6,30 |
|  |  | 12,5 |  | 10,0 |  | 9,70 |
|  |  | 6,3 | 168,3 | 4,5 |  | 5,10 |
|  |  | 8,0 |  | 7,1 |  | 6,30 |
|  |  | 12,5 |  | 11,0 |  | 9,70 |
| 250 | 273,0 | 6,3 | 139,7 | 4,0 | 178 | 7,40 |
|  |  | 10,0 |  | 6,3 |  | 12,00 |
|  |  | 6,3 | 168,3 | 4,5 |  | 7,40 |
|  |  | 10,0 |  | 7,1 |  | 12,00 |
|  |  | 6,3 | 219,1 | 6,3 |  | 7,40 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 12,00 |
| 300 | 323,9 | 7,1 | 168,3 | 4,5 | 203 | 11,00 |
|  |  | 10,0 |  | 7,1 |  | 16,00 |
|  |  | 7,1 | 219,1 | 6,3 |  | 11,00 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 16,00 |
|  |  | 7,1 | 273,0 | 6,3 |  | 11,00 |
|  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 16,00 |
| 350 | 355,6 | 8,0 | 219,1 | 6,3 | 330 | 23,00 |
|  |  | 11,0 |  | 8,0 |  | 31,00 |
|  |  | 8,0 | 273,0 | 6,3 |  | 23,00 |
|  |  | 11,0 |  | 10,0 |  | 31,00 |
|  |  | 8,0 | 323,9 | 7,1 |  | 23,00 |
|  |  | 11,0 |  | 10,0 |  | 31,00 |
| 400 | 406,4 | 8,8 | 273,0 | 6,3 | 356 | 31,00 |
|  |  | 12,5 |  | 10,0 |  | 43,00 |
|  |  | 8,8 | 323,9 | 7,1 |  | 31,00 |
|  |  | 12,5 |  | 10,0 |  | 43,00 |
|  |  | 8,8 | 355,6 | 8,0 |  | 31,00 |
|  |  | 12,5 |  | 11,0 |  | 43,00 |
| 450 | 457,0 | 10,0 | 323,9 | 7,1 | 381 | 42,00 |
|  |  |  | 355,6 | 8,0 |  |  |
|  |  |  | 406,4 | 8,8 |  |  |
| 500 | 508,0 | 11,0 | 355,6 | 8,0 | 508 | 65,00 |
|  |  |  | 406,4 | 8,8 |  |  |
|  |  |  | 457,0 | 10,0 |  |  |
| 600 | 610,0 | 12,5 | 406,4 | 8,8 | 508 | 94,0 |
|  |  |  | 457,0 | 10,0 |  |  |
|  |  |  | 508,0 | 11,0 |  |  |
| 700 | 711,0 | - | 457,0 | 10,0 | 610 | - |
|  |  |  | 508,0 | 11,0 |  |  |
|  |  |  | 610,0 | 12,5 |  |  |
| 800 | 813,0 |  | 508,0 | 11,0 |  |  |
|  |  |  | 610,0 | 12,5 |  |  |
|  |  |  | 711,0 | - |  |  |
| 900 | 914,0 |  | 610,0 | 12,5 |  |  |
|  |  |  | 711,0 | - |  |  |
|  |  |  | 813,0 |  |  |  |
| 1000 | 1016,0 |  | 711,0 | - |  |  |
|  |  |  | 813,0 |  |  |  |
|  |  |  | 914,0 |  |  |  |
| Примечание - Масса приведена для справок. |

Таблица 2 - Переходы исполнения 2

Размеры в миллиметрах

|  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 38 | 2,0 | 32 | 2,0 | 30 | 0,1 |
|  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,2 |
|  |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 0,2 |
|  |  | 2,0 | 25 | 1,6 |  | 0,1 |
|  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,2 |
|  |  | 4,0 |  | 3,0 |  | 0,2 |
| 40 | 45 | 2,5 |  | 1,6 |  | 0,1 |
|  |  | 4,0 |  | 3,0 |  | 0,2 |
|  |  | 5,0 |  | 3,0 |  | 0,3 |
|  |  | 2,5 | 32 | 2,0 |  | 0,1 |
|  |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 0,2 |
|  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 0,3 |
|  |  | 2,5 | 38 | 2,0 |  | 0,1 |
|  |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 0,2 |
|  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 0,3 |
| 50 | 57 | 3,0 | 25 | 1,6 | 45 | 0,2 |
|  |  | 4,0 |  | 1,6 |  | 0,3 |
|  |  | 5,0 |  | 3,0 |  | 0,3 |
|  |  | 6,0 |  | 3,0 |  | 0,4 |
|  |  | 3,0 | 32 | 2,0 |  | 0,2 |
|  |  | 4,0 |  | 2,0 |  | 0,3 |
|  |  | 5,0 |  | 3,0 |  | 0,3 |
|  |  | 6,0 |  | 4,0 |  | 0,4 |
|  |  | 3,0 | 38 | 2,0 |  | 0,2 |
|  |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 0,3 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  | 0,3 |
|  |  | 6,0 |  | 4,0 |  | 0,4 |
|  |  | 3,0 | 45 | 2,5 |  | 0,2 |
|  |  | 3,5 |  | 2,5 |  | 0,2 |
|  |  | 4,0 |  | 3,0 |  | 0,3 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  | 0,3 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  | 0,4 |
|  |  | 3,0 |  | 2,5 | 60 | 0,2 |
|  |  | 4,0 |  | 2,5 |  | 0,3 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  | 0,3 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  | 0,4 |
| 65 | 76 | 3,0 | 38 | 2,0 | 55 | 0,3 |
|  |  | 3,5 |  | 2,5 |  | 0,4 |
|  |  | 5,0 |  | 3,0 |  | 0,6 |
|  |  | 6,0 |  | 3,0 |  | 0,6 |
|  |  | 7,0 |  | 4,0 |  | 0,7 |
|  |  | 3,0 | 45 | 2,5 | 70 | 0,4 |
|  |  | 3,5 |  | 2,5 |  | 0,5 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  | 0,6 |
|  |  | 6,0 |  | 4,0 |  | 0,7 |
|  |  | 7,0 |  | 5,0 |  | 0,8 |
|  |  | 3,0 | 57 | 3,0 |  | 0,3 |
|  |  | 3,5 |  | 3,0 |  | 0,4 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  | 0,6 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  | 0,7 |
|  |  | 7,0 |  | 6,0 |  | 0,8 |
| 80 | 89 | 3,5 | 45 | 2,5 | 75 | 0,6 |
|  |  | 6,0 |  | 4,0 |  | 0,9 |
|  |  | 8,0 |  | 5,0 |  | 1,2 |
|  |  | 3,5 | 57 | 3,0 |  | 0,6 |
|  |  | 6,0 |  | 4,0 |  | 0,9 |
|  |  | 8,0 |  | 5,0 |  | 1,2 |
|  |  | 3,5 | 76 | 3,0 | 55 | 0,5 |
|  |  | 4,0 |  | 3,5 |  | 0,5 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  | 0,7 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  | 0,9 |
|  |  | 3,5 |  | 3,5 | 75 | 0,6 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  | 0,9 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  | 1,2 |
| 100 | 108 | 4,0 | 57 | 3,0 | 80 | 0,9 |
|  |  | 6,0 |  | 4,0 |  | 1,2 |
|  |  | 8,0 |  | 5,0 |  | 1,6 |
|  |  | 9,0 |  | 6,0 |  | 1,8 |
|  |  | 4,0 | 76 | 3,5 |  | 0,9 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  | 1,2 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  | 1,6 |
|  |  | 9,0 |  | 7,0 |  | 1,8 |
|  |  | 4,0 | 89 | 3,5 |  | 0,9 |
|  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 1,2 |
|  |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 1,6 |
|  |  | 9,0 |  | 8,0 |  | 1,8 |
|  | 114 | 4,0 | 57 | 3,0 |  | 1,0 |
|  |  | 6,0 |  | 4,0 |  | 1,3 |
|  |  | 8,0 |  | 5,0 |  | 1,7 |
|  |  | 9,0 |  | 6,0 |  | 1,9 |
|  |  | 4,0 | 76 | 3,5 |  | 1,0 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  | 1,3 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  | 1,7 |
|  |  | 9,0 |  | 7,0 |  | 1,9 |
|  |  | 4,0 | 89 | 3,5 |  | 1,0 |
|  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 1,3 |
|  |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 1,7 |
|  |  | 9,0 |  | 8,0 |  | 1,9 |
| 125 | 133 | 4,0 | 57 | 3,0 | 100 | 1,3 |
|  |  | 8,0 |  | 4,0 |  | 2,5 |
|  |  | 10,0 |  | 5,0 |  | 3,1 |
|  |  | 5,0 | 76 | 3,5 |  | 1,6 |
|  |  | 8,0 |  | 5,0 |  | 2,5 |
|  |  | 10,0 |  | 6,0 |  | 3,1 |
|  |  | 4,0 | 89 | 3,5 |  | 1,3 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  | 1,9 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  | 2,5 |
|  |  | 5,0 | 108 | 4,0 |  | 1,6 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  | 2,5 |
|  |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 2,5 |
|  |  | 10,0 |  | 9,0 |  | 3,1 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 | 80 | 1,3 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  | 1,6 |
|  |  | 8,0 |  | 7,0 |  | 2,0 |
|  |  | 10,0 |  | 9,0 |  | 2,5 |
|  |  | 5,0 | 114 | 4,5 |  | 1,3 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  | 1,6 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  | 2,0 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 2,5 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 | 100 | 1,6 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  | 2,5 |
|  |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 2,5 |
|  |  | 10,0 |  | 9,0 |  | 3,1 |
| 150 | 159 | 4,5 | 57 | 3,0 | 75 | 1,5 |
|  |  | 8,0 |  | 4,0 |  | 2,6 |
|  |  | 10,0 |  | 5,0 |  | 3,2 |
|  |  | 12,0 |  | 6,0 |  | 3,9 |
|  |  | 4,5 | 76 | 3,5 |  | 1,5 |
|  |  | 8,0 |  | 5,0 |  | 2,6 |
|  |  | 10,0 |  | 6,0 |  | 3,2 |
|  |  | 12,0 |  | 7,0 |  | 3,9 |
|  |  | 4,5 | 89 | 3,5 | 130 | 2,3 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  | 3,9 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 4,8 |
|  |  | 12,0 |  | 8,0 |  | 5,9 |
|  |  | 4,5 | 108 | 4,0 |  | 2,3 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  | 3,9 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 4,8 |
|  |  | 12,0 |  | 9,0 |  | 5,9 |
|  |  | 4,5 | 114 | 4,0 |  | 2,3 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  | 3,9 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 4,8 |
|  |  | 12,0 |  | 9,0 |  | 5,9 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 | 105 | 2,0 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  | 2,5 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  | 3,1 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 3,8 |
|  |  | 5,0 | 133 | 4,5 |  | 2,0 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  | 2,5 |
|  |  | 8,0 |  | 7,0 |  | 3,1 |
|  |  | 10,0 |  | 9,0 |  | 3,8 |
|  |  | 4,5 |  | 4,0 | 130 | 2,3 |
|  |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 3,9 |
|  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 4,8 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 5,9 |
|  | 168 | 4,5 | 57 | 3,0 | 75 | 1,6 |
|  |  | 8,0 |  | 4,0 |  | 2,7 |
|  |  | 10,0 |  | 5,0 |  | 3,3 |
|  |  | 12,0 |  | 6,0 |  | 4,0 |
|  |  | 4,5 | 76 | 3,5 |  | 1,6 |
|  |  | 8,0 |  | 5,0 |  | 2,7 |
|  |  | 10,0 |  | 6,0 |  | 3,3 |
|  |  | 12,0 |  | 7,0 |  | 4,0 |
|  |  | 4,5 | 89 | 3,5 | 130 | 2,6 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  | 4,1 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 5,1 |
|  |  | 12,0 |  | 8,0 |  | 6,2 |
|  |  | 4,5 | 108 | 4,0 |  | 2,6 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  | 4,1 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 5,1 |
|  |  | 12,0 |  | 9,0 |  | 6,2 |
|  |  | 4,5 | 114 | 4,0 |  | 2,6 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  | 4,1 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 5,1 |
|  |  | 12,0 |  | 9,0 |  | 6,2 |
|  |  | 4,5 | 133 | 4,0 |  | 2,6 |
|  |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 4,1 |
|  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 5,1 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 6,2 |
| 200 | 219 | 6,0 | 57 | 3,0 | 95 | 2,9 |
|  |  | 10,0 |  | 4,0 |  | 4,6 |
|  |  | 12,0 |  | 4,0 |  | 5,5 |
|  |  | 14,0 |  | 5,0 |  | 6,4 |
|  |  | 16,0 |  | 6,0 |  | 7,3 |
|  |  | 6,0 | 76 | 3,5 |  | 2,9 |
|  |  | 10,0 |  | 5,0 |  | 4,6 |
|  |  | 12,0 |  | 5,0 |  | 5,5 |
|  |  | 14,0 |  | 6,0 |  | 6,4 |
|  |  | 16,0 |  | 7,0 |  | 7,3 |
|  |  | 6,0 | 89 | 3,5 |  | 2,9 |
|  |  | 10,0 |  | 5,0 |  | 4,6 |
|  |  | 12,0 |  | 5,0 |  | 5,5 |
|  |  | 14,0 |  | 6,0 |  | 6,4 |
|  |  | 16,0 |  | 8,0 |  | 7,3 |
|  |  | 6,0 | 108 | 4,0 |  | 2,9 |
|  |  | 10,0 |  | 6,0 |  | 4,6 |
|  |  | 12,0 |  | 8,0 |  | 5,5 |
|  |  | 14,0 |  | 8,0 |  | 6,4 |
|  |  | 16,0 |  | 9,0 |  | 7,3 |
|  |  | 6,0 | 114 | 4,0 |  | 2,9 |
|  |  | 10,0 |  | 6,0 |  | 4,6 |
|  |  | 12,0 |  | 8,0 |  | 5,5 |
|  |  | 14,0 |  | 8,0 |  | 6,4 |
|  |  | 16,0 |  | 9,0 |  | 7,3 |
|  |  | 6,0 | 133 | 4,0 | 140 | 4,4 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 7,2 |
|  |  | 12,0 |  | 8,0 |  | 8,8 |
|  |  | 14,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |
|  |  | 16,0 |  | 10,0 |  | 12,0 |
|  |  | 6,0 | 159 | 4,5 |  | 4,4 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 7,2 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 8,8 |
|  |  | 14,0 |  | 12,0 |  | 10,0 |
|  |  | 16,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |
|  |  | 6,0 | 168 | 4,5 |  | 4,4 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 7,2 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 8,8 |
|  |  | 14,0 |  | 12,0 |  | 10,0 |
|  |  | 16,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |
| 250 | 273 | 7,0 | 108 | 4,0 |  | 6,0 |
|  |  | 10,0 |  | 6,0 |  | 8,5 |
|  |  | 12,0 |  | 8,0 |  | 10,0 |
|  |  | 14,0 |  | 8,0 |  | 12,0 |
|  |  | 16,0 |  | 9,0 |  | 13,0 |
|  |  | 18,0 |  | 9,0 |  | 15,0 |
|  |  | 7,0 | 114 | 4,0 |  | 6,0 |
|  |  | 10,0 |  | 6,0 |  | 8,5 |
|  |  | 12,0 |  | 8,0 |  | 10,0 |
|  |  | 14,0 |  | 8,0 |  | 12,0 |
|  |  | 16,0 |  | 9,0 |  | 13,0 |
|  |  | 18,0 |  | 9,0 |  | 15,0 |
|  |  | 7,0 | 133 | 4,0 |  | 6,0 |
|  |  | 10,0 |  | 6,0 |  | 8,5 |
|  |  | 12,0 |  | 8,0 |  | 10,0 |
|  |  | 14,0 |  | 8,0 |  | 12,0 |
|  |  | 16,0 |  | 10,0 |  | 13,0 |
|  |  | 18,0 |  | 10,0 |  | 15,0 |
|  |  | 7,0 | 159 | 4,5 | 180 | 8,3 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 12,0 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 14,0 |
|  |  | 14,0 |  | 10,0 |  | 16,0 |
|  |  | 16,0 |  | 12,0 |  | 18,0 |
|  |  | 18,0 |  | 12,0 |  | 20,0 |
|  |  | 7,0 | 168 | 4,5 |  | 8,3 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 12,0 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 14,0 |
|  |  | 14,0 |  | 10,0 |  | 16,0 |
|  |  | 16,0 |  | 12,0 |  | 18,0 |
|  |  | 18,0 |  | 12,0 |  | 20,0 |
|  |  | 7,0 | 219 | 6,0 |  | 8,3 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 12,0 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 14,0 |
|  |  | 14,0 |  | 12,0 |  | 16,0 |
|  |  | 16,0 |  | 14,0 |  | 18,0 |
|  |  | 18,0 |  | 16,0 |  | 20,0 |
| 300 | 325 | 8,0 | 108 | 4,0 | 140 | 9,0 |
|  |  | 10,0 |  | 4,0 |  | 11,0 |
|  |  | 12,0 |  | 6,0 |  | 16,0 |
|  |  | 14,0 |  | 6,0 |  | 18,0 |
|  |  | 16,0 |  | 8,0 |  | 20,0 |
|  |  | 18,0 |  | 8,0 |  | 23,0 |
|  |  | 22,0 |  | 9,0 |  | 28,0 |
|  |  | 8,0 | 114 | 4,0 |  | 9,0 |
|  |  | 10,0 |  | 4,0 |  | 11,0 |
|  |  | 12,0 |  | 6,0 |  | 16,0 |
|  |  | 14,0 |  | 6,0 |  | 18,0 |
|  |  | 16,0 |  | 8,0 |  | 20,0 |
|  |  | 18,0 |  | 8,0 |  | 23,0 |
|  |  | 22,0 |  | 9,0 |  | 28,0 |
|  |  | 8,0 | 133 | 5,0 |  | 11,0 |
|  |  | 10,0 |  | 6,0 |  | 13,0 |
|  |  | 12,0 |  | 8,0 |  | 16,0 |
|  |  | 14,0 |  | 8,0 |  | 18,0 |
|  |  | 16,0 |  | 8,0 |  | 20,0 |
|  |  | 18,0 |  | 10,0 |  | 23,0 |
|  |  | 22,0 |  | 10,0 |  | 28,0 |
|  |  | 8,0 | 159 | 4,5 |  | 11,0 |
|  |  | 10,0 |  | 6,0 |  | 14,0 |
|  |  | 12,0 |  | 8,0 |  | 16,0 |
|  |  | 14,0 |  | 8,0 |  | 18,0 |
|  |  | 16,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |
|  |  | 18,0 |  | 10,0 |  | 23,0 |
|  |  | 22,0 |  | 12,0 |  | 28,0 |
|  |  | 8,0 | 168 | 4,0 |  | 11,0 |
|  |  | 10,0 |  | 6,0 |  | 14,0 |
|  |  | 12,0 |  | 8,0 |  | 16,0 |
|  |  | 14,0 |  | 8,0 |  | 18,0 |
|  |  | 16,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |
|  |  | 18,0 |  | 10,0 |  | 23,0 |
|  |  | 22,0 |  | 12,0 |  | 28,0 |
|  |  | 8,0 | 219 | 7,0 | 180 | 11,0 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 14,0 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 17,0 |
|  |  | 14,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |
|  |  | 16,0 |  | 12,0 |  | 22,0 |
|  |  | 18,0 |  | 14,0 |  | 25,0 |
|  |  | 22,0 |  | 16,0 |  | 31,0 |
|  |  | 8,0 | 273 | 7,0 |  | 11,0 |
|  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 14,0 |
|  |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 17,0 |
|  |  | 14,0 |  | 12,0 |  | 20,0 |
|  |  | 16,0 |  | 14,0 |  | 22,0 |
|  |  | 18,0 |  | 16,0 |  | 25,0 |
|  |  | 22,0 |  | 18,0 |  | 31,0 |
| 350 | 377 | 12,0 | 159 | 6,0 | 220 | 22,0 |
|  |  | 16,0 |  | 8,0 |  | 29,0 |
|  |  | 20,0 |  | 10,0 |  | 35,0 |
|  |  | 24,0 |  | 12,0 |  | 42,0 |
|  |  | 26,0 |  | 12,0 |  | 45,0 |
|  |  | 12,0 | 168 | 6,0 |  | 22,0 |
|  |  | 16,0 |  | 8,0 |  | 29,0 |
|  |  | 20,0 |  | 10,0 |  | 35,0 |
|  |  | 24,0 |  | 12,0 |  | 42,0 |
|  |  | 26,0 |  | 12,0 |  | 45,0 |
|  |  | 12,0 | 219 | 8,0 |  | 22,0 |
|  |  | 16,0 |  | 10,0 |  | 29,0 |
|  |  | 20,0 |  | 12,0 |  | 35,0 |
|  |  | 24,0 |  | 14,0 |  | 42,0 |
|  |  | 26,0 |  | 16,0 |  | 45,0 |
|  |  | 10,0 | 273 | 7,0 |  | 20,0 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 24,0 |
|  |  | 14,0 |  | 12,0 |  | 28,0 |
|  |  | 16,0 |  | 12,0 |  | 31,0 |
|  |  | 20,0 |  | 16,0 |  | 38,0 |
|  |  | 24,0 |  | 18,0 |  | 45,0 |
|  |  | 26,0 |  | 18,0 |  | 49,0 |
|  |  | 10,0 | 325 | 8,0 |  | 20,0 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 24,0 |
|  |  | 14,0 |  | 12,0 |  | 28,0 |
|  |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 31,0 |
|  |  | 20,0 |  | 18,0 |  | 38,0 |
|  |  | 24,0 |  | 22,0 |  | 45,0 |
|  |  | 26,0 |  | 22,0 |  | 49,0 |
| 400 | 426 | 12,0 | 159 | 8,0 |  | 37,0 |
|  |  | 16,0 |  | 10,0 |  | 53,0 |
|  |  | 20,0 |  | 10,0 |  | 65,0 |
|  |  | 22,0 |  | 10,0 |  | 71,0 |
|  |  | 26,0 |  | 12,0 |  | 83,0 |
|  |  | 28,0 |  | 12,0 |  | 89,0 |
|  |  | 12,0 | 168 | 8,0 |  | 37,0 |
|  |  | 16,0 |  | 10,0 |  | 53,0 |
|  |  | 20,0 |  | 10,0 |  | 65,0 |
|  |  | 22,0 |  | 10,0 |  | 71,0 |
|  |  | 26,0 |  | 12,0 |  | 83,0 |
|  |  | 28,0 |  | 12,0 |  | 89,0 |
|  |  | 12,0 | 219 | 8,0 |  | 32,0 |
|  |  | 16,0 |  | 10,0 |  | 45,0 |
|  |  | 20,0 |  | 12,0 |  | 56,0 |
|  |  | 22,0 |  | 12,0 |  | 61,0 |
|  |  | 26,0 |  | 14,0 |  | 72,0 |
|  |  | 28,0 |  | 16,0 |  | 76,0 |
|  |  | 12,0 | 273 | 10,0 |  | 27,0 |
|  |  | 16,0 |  | 12,0 |  | 36,0 |
|  |  | 20,0 |  | 14,0 |  | 44,0 |
|  |  | 22,0 |  | 14,0 |  | 48,0 |
|  |  | 26,0 |  | 18,0 |  | 56,0 |
|  |  | 28,0 |  | 18,0 |  | 59,0 |
|  |  | 10,0 | 325 | 8,0 |  | 23,0 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 27,0 |
|  |  | 14,0 |  | 12,0 |  | 31,0 |
|  |  | 16,0 |  | 12,0 |  | 36,0 |
|  |  | 20,0 |  | 16,0 |  | 44,0 |
|  |  | 22,0 |  | 18,0 |  | 48,0 |
|  |  | 26,0 |  | 20,0 |  | 56,0 |
|  |  | 28,0 |  | 22,0 |  | 59,0 |
|  |  | 10,0 | 377 | 10,0 |  | 23,0 |
|  |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 27,0 |
|  |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 31,0 |
|  |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 36,0 |
|  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 44,0 |
|  |  | 22,0 |  | 20,0 |  | 48,0 |
|  |  | 26,0 |  | 24,0 |  | 56,0 |
|  |  | 28,0 |  | 26,0 |  | 59,0 |
| 500 | 530 | 12,0 | 377 | 10,0 | 300 | 46,0 |
|  |  | 14,0 |  | 12,0 |  | 54,0 |
|  |  | 16,0 |  | 12,0 |  | 61,0 |
|  |  | 20,0 |  | 16,0 |  | 75,0 |
|  |  | 22,0 |  | 20,0 |  | 81,0 |
|  |  | 26,0 |  | 22,0 |  | 94,0 |
|  |  | 12,0 | 426 | 10,0 |  | 46,0 |
|  |  | 14,0 |  | 12,0 |  | 54,0 |
|  |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 61,0 |
|  |  | 20,0 |  | 16,0 |  | 75,0 |
|  |  | 22,0 |  | 20,0 |  | 81,0 |
|  |  | 26,0 |  | 22,0 |  | 94,0 |
| Примечание - Масса приведена для справок. |

Примеры условных обозначений:

- концентрического перехода исполнения 1, 76,1 мм, 2,9 мм, 48,3 мм, 2,6 мм из стали марки Р9:

Переход К-1-76,1х2,9-48,3х2,6-Р9 ГОСТ 17378-2001

- эксцентрического перехода исполнения 2, 76 мм, 3,0 мм, 45 мм, 2,5 мм из стали марки 20:

Переход Э-76х3-45х2,5 ГОСТ 17378-2001

- то же, из стали марки 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:

Переход П Э-76х3-45х2,5-09Г2С ГОСТ 17378-2001

(Измененная редакция, Изм. N 1)

4.2 Толщина стенки переходов в неторцевых сечениях должна быть не менее при наружном диаметре сечения не более 1,1, а в остальных сечениях - не менее .

4.3 Радиусы и переходов исполнения 1 должны соответствовать указанным в таблице 3, а исполнения 2 устанавливаются изготовителем в конструкторской документации с учетом применяемой технологии изготовления и обеспечения требуемых показателей прочности и надежности.

Таблица 3 - Радиусы сопряжения поверхностей переходов

| Тип перехода исполнения 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | не менее |
| Концентрический | 0,4 | 0,4 |
| Эксцентрический | 0,3 | 0,3 |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.4 По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление переходов других размеров.

5 Технические условия

Технические условия - по ГОСТ 17380.

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание

М.: Стандартинформ, 2010