ГОСТ 19128-73

Группа В42

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ К РЕЛЬСАМ ТИПА Р50

Конструкция и размеры

Double-headed fish plates for P50 rails.

Design and dimensions

Дата введения 1975-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством путей сообщения СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.Ф.Афанасьев, канд. техн. наук; К.И.Красиков, канд. техн. наук; А.К.Гучков; А.К.Кузнецов; В.И.Гришина; С.И.Рудюк; В.Ф.Коваленко; Л.Ф.Кузнецов; В.И.Багузин

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.09.73 N 2158

3. Стандарт соответствует СТ СЭВ 1669-79 в части технических требований

4. ВЗАМЕН ГОСТ 4133-54 в части накладок к рельсам типа Р50

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначения НТД, на которые дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 4133-73 | 7 |
| СТ СЭВ 1669-79 | 1 |

6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1998 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в ноябре 1979 г., декабре 1989 г. (ИУС 12-79, 4-90)

1. Настоящий стандарт распространяется на стыковые двухголовые накладки к железнодорожным рельсам типа Р50.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 1669-79 в части технических требований.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2. Конструкция и размеры накладок должны соответствовать указанным на черт.1 (расчетные данные указаны в приложении).

Черт.1

________________

* Размеры для справок

Примечания:

1. Радиусы закруглений, не указанные на чертеже, выполняются размером 2-6 мм.

2. Предельные отклонения не должны превышать ±1,0 мм.

3. Исполнения накладок и расположение болтовых отверстий с наружной стороны накладок должны соответствовать указанным на черт.2.

Черт.2

________________

* Размеры для справок

Примечание. Размеры отверстий указаны со стороны продавливания.

Выбор исполнения накладок устанавливается по соглашению сторон.

Условное обозначение накладки к рельсам типа Р50 исполнения 1:

Накладка 1Р50 ГОСТ 19128-73

То же, исполнения 2:

Накладка 2Р50 ГОСТ 19128-73

2, 3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

4-6. (Исключены, Изм. N 1).

7. Технические требования - по ГОСТ 4133.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  | Площадь поперечного сечения проката, см | 30,05 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расстояние до центра тяжести, см: |  |  |
|  | от верха накладки | 5,38 |  |
|  | от низа накладки | 5,07 |  |
|  | от внешней грани | 2,18 |  |
|  | Угол наклона осей к горизонту: |  |  |
|  | главной | -4° 39’ |  |
|  | центральной | 25° 36’ |  |
|  | Момент инерции, см: |  |  |
|  | относительно центральных осей: |  |  |
|  | горизонтальной | 281,0 |  |
|  | вертикальной | 40,9 |  |
|  | центробежный | -19,7 |  |
|  | относительно главных осей: |  |  |
|  | наибольший | 281,0 |  |
|  | наименьший | 39,3 |  |
|  | Момент сопротивления, см: |  |  |
|  | по верху накладки | 52,2 |  |
|  | по низу накладки | 55,4 |  |
|  | по внешней грани (наибольший) | 18,8 |  |
|  | Масса, кг: |  |  |
|  | 1 м проката | 23,59 |  |
|  | накладки исполнения 1 | 18,77 |  |
|  | накладки исполнения 2 | 12,36 |  |

Примечание. Масса определена исходя из номинальных размеров и плотности стали 7,85.

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. N 2).

Текст документа сверен по:

официальное издание

Накладки двухголовые к рельсам

типов Р43, Р50, Р65 и Р75.

Конструкция и размеры.

ГОСТ 8193-73, ГОСТ 19127-73, ГОСТ 19128-73: Сб. ГОСТов. -

М.: ИПК Издательство стандартов, 1998