ГОСТ 22411-77

Группа В32

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРУТКИ ИЗ СПЛАВОВ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ И КОВАНЫЕ

Сортамент

Hot-rolled and forged bars of alloys.

Dimensions

ОКП 09 6400

Дата введения 1978-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.03.77 N 701

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. Ограничение срока действия снято по протоколу N 2-92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)

5. ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в июне 1987 г. (ИУС 9-87)

1. Настоящий стандарт распространяется на прутки из жаропрочных, жаростойких и коррозионно-стойких труднодеформируемых сплавов горячекатаные круглого сечения диаметром от 10 до 55 мм и кованые круглого и квадратного сечения от 60 до 200 мм.

2. Размеры сечения прутков и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в таблице.

| Черт.1 | Черт.2 |
| --- | --- |

| Диаметр или сторона квадрата, мм | Предельное отклонение прутков, мм | Площадь поперечного сечения (по номиналу) прутков, см |
| --- | --- | --- |
|  | горячекатаных круглых | кованых круглых и квадратных |  |
|  | группа точности прокатки |  | круглых | квадратных |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 10 | - | +1,0 -0,5 | +1,0 -0,75 | - | 0,7854 | - |
| 11 |  |  |  | - | 0,9503 | - |
| 12 |  |  |  | - | 1,131 | - |
| 13 |  |  |  | - | 1,327 | - |
| 14 | +1,0 -0,5 | +1,0 -0,75 | +1,0 -1,0 | - | 1,539 | - |
| 15 |  |  |  | - | 1,765 | - |
| 16 |  |  |  | - | 2,011 | - |
| 17 |  |  |  | - | 2,270 | - |
| 18 |  |  |  | - | 2,545 | - |
| 19 |  |  |  | - | 2,835 | - |
| 20 |  |  |  | - | 3,142 | - |
| 22 |  |  |  | - | 3,801 | - |
| 24 |  |  |  | - | 4,524 | - |
| 26 |  |  |  | - | 5,309 | - |
| 28 |  |  |  | - | 6,158 | - |
| 30 |  |  |  | - | 7,069 | - |
| 32 |  |  |  | - | 8,042 | - |
| 34 | +1,5 -1,0 | +1,5 -1,5 | +1,5 -2,0 | - | 9,079 | - |
| 35 |  |  |  | - | 9,621 | - |
| 36 |  |  |  | - | 10,18 | - |
| 38 |  |  |  | - | 11,34 | - |
| 40 |  |  |  | - | 12,57 | - |
| 42 |  |  |  | - | 13,85 | - |
| 45 | +1,5 -1,5 | +1,5 -1,75 | +1,5 -2,5 | - | 15,90 | - |
| 48 |  |  |  | - | 18,10 | - |
| 50 |  |  |  | - | 19,64 | - |
| 52 |  |  |  | - | 21,24 | - |
| 55 |  |  |  | - | 23,76 | - |
| 60 | - | - | - | ±2,5 | 28,27 | 36,00 |
| 65 | - | - | - |  | 33,18 | 42,25 |
| 70 | - | - | - |  | 38,48 | 49,00 |
| 75 | - | - | - | ±3,0 | 44,18 | 56,25 |
| 80 | - | - | - |  | 50,27 | 64,00 |
| 85 | - | - | - |  | 56,74 | 72,25 |
| 90 | - | - | - | ±3,5 | 63,62 | 81,00 |
| 95 | - | - | - |  | 70,88 | 90,25 |
| 100 | - | - | - |  | 78,54 | 100,00 |
| 105 | - | - | - |  | 86,59 | 110,25 |
| 110 | - | - | - | ±4,0 | 95,03 | 121,00 |
| 115 | - | - | - |  | 103,87 | 132,25 |
| 120 | - | - | - | ±4,5 | 113,10 | 144,00 |
| 125 | - | - | - |  | 122,72 | 156,25 |
| 130 | - | - | - |  | 132,73 | 169,00 |
| 135 | - | - | - |  | 143,14 | 182,25 |
| 140 | - | - | - |  | 153,94 | 196,00 |
| 145 | - | - | - |  | 165,13 | 210,25 |
| 150 | - | - | - | ±5,0 | 176,72 | 225,00 |
| 155 | - | - | - | ±6,0 | 188,69 | 240,25 |
| 160 | - | - | - |  | 201,06 | 256,00 |
| 165 | - | - | - |  | 213,82 | 272,25 |
| 170 | - | - | - | ±7,0 | 226,98 | 289,00 |
| 175 | - | - | - |  | 240,53 | 306,25 |
| 180 | - | - | - |  | 254,47 | 324,00 |
| 185 | - | - | - |  | 268,80 | 342,25 |
| 190 | - | - | - |  | 283,53 | 361,00 |
| 195 | - | - | - |  | 298,65 | 280,25 |
| 200 | - | - | - |  | 314,16 | 400,00 |

Примечания:

1. По соглашению изготовителя с потребителем прутки изготовляют с односторонним отклонением, равным сумме предельных отклонений.

2.  Для горячекатаных прутков диаметром 10-13 мм предельные отклонения для 1-й группы устанавливаются по соглашению изготовителя с потребителем.

3. По требованию потребителя допускается изготовление прутков промежуточных размеров сечения с предельными отклонениями по ближайшему большему размеру.

4. Площадь поперечного сечения, указанная в таблице, установлена без учета притупления ребер. При притуплении ребер на 0,15 стороны квадрата площадь поперечного сечения уменьшается на 2,25%.

3. Кривизна горячекатаных прутков не должна превышать 0,4% длины, кованых - 0,6% длины.

4. Овальность (разность между наибольшим и наименьшим диаметром в одном сечении) горячекатаных круглых прутков не должна превышать 0,5 суммы предельных отклонений по диаметру.

Овальность и ромбичность (разность между диагоналями в одном сечении) кованых круглых и квадратных прутков не должна превышать 0,7 суммы предельных отклонений по диаметру или стороне квадрата.

3, 4 (Измененная редакция, Изм. N 1).

5. Диаметр и овальность круглых прутков, стороны и диагонали квадратных прутков измеряют на расстоянии не менее 100 мм от конца.

Прутки должны быть разрезаны под прямым углом к продольной оси. Допускаемая косина реза для горячекатаных прутков не должна превышать:

0,1 - для прутков диаметром до 30 мм;

5 мм - для прутков диаметром свыше 30 мм.

Прутки, нарезанные на пресс-ножницах и под молотами, могут иметь смятые концы.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5а. Прутки изготовляют:

- мерной длины;

- кратной мерной длины.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

6. Прутки изготовляют длиной:

- горячекатаные - от 0,5 до 3 м;

- кованые - от 0,5 до 2 м.

По требованию потребителя прутки изготовляют большей длины.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7. Предельные отклонения по длине горячекатаных прутков мерной и кратной мерной длины не должны превышать плюс 30 мм.

Предельные отклонения по длине кованых прутков мерной длины и длины, кратной мерной, не должны превышать:

- плюс 70 мм - для прутков диаметром или стороной квадрата от 60 до 80 мм;

- плюс 100 мм - для прутков диаметром или стороной квадрата свыше 80 до 150 мм;

- плюс 150 мм - для прутков диаметром или стороной квадрата свыше 150 мм.

8. Квадратные прутки изготовляют с притупленными ребрами. Ширина площадки притупления не должна превышать 0,15 стороны квадрата.

9. Видимое скручивание квадратных прутков вокруг продольной оси не допускается.

10. Марки и технические требования устанавливаются стандартами на конкретную продукцию.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Текст документа сверен по:

официальное издание

Стальной листовой прокат. Сортамент: Сб. ГОСТов. -

М.: ИПК Издательство стандартов, 2003