ГОСТ 5017-2006

Группа В51

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БРОНЗЫ ОЛОВЯННЫЕ, ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕМ

Марки

Wrought tin bronzes. Grades

МКС 77.120.30

ОКП 17 3620

17 3630

Дата введения 2008-01-01

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-97* "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены"

_______________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 1.2-2009. - Примечание изготовителя базы данных.

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 106 "Цветметпрокат", Научно-исследовательским, проектным и конструкторским институтом сплавов и обработки цветных металлов "Открытое акционерное общество "Институт Цветметобработка" (ОАО "Институт Цветметобработка")

2 ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 29 от 24 июня 2006 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Министерство торговли и экономического развития Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Российская Федерация | RU | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Госпотребстандарт Украины |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. N 497-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 5017-2006 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2008 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 5017-74

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 2008 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе "Национальные стандарты".

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе "Национальные стандарты", а текст изменений - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты"

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на оловянные бронзы, обрабатываемые давлением, которые предназначены для изготовления полуфабрикатов, применяемых в различных отраслях промышленности.

При обозначении оловянных бронз следует указывать марку в соответствии с настоящим стандартом.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 1953.1-79 Бронзы оловянные. Методы определения меди

ГОСТ 1953.2-79 Бронзы оловянные. Методы определения свинца

ГОСТ 1953.3-79 Бронзы оловянные. Методы определения олова

ГОСТ 1953.4-79 Бронзы оловянные. Методы определения фосфора

ГОСТ 1953.5-79 Бронзы оловянные. Методы определения никеля

ГОСТ 1953.6-79 Бронзы оловянные. Методы определения цинка

ГОСТ 1953.7-79 Бронзы оловянные. Методы определения железа

ГОСТ 1953.8-79 Бронзы оловянные. Методы определения алюминия

ГОСТ 1953.9-79 Бронзы оловянные. Методы определения кремния

ГОСТ 1953.10-79 Бронзы оловянные. Методы определения сурьмы

ГОСТ 1953.11-79 Бронзы оловянные. Методы определения висмута

ГОСТ 1953.12-79 Бронзы оловянные. Методы определения серы

ГОСТ 1953.13-79 Бронзы оловянные. Метод определения марганца

ГОСТ 1953.14-79 Бронзы оловянные. Метод определения магния

ГОСТ 1953.15-79 Бронзы оловянные. Методы определения мышьяка

ГОСТ 1953.16-79 Бронзы оловянные. Метод определения титана

ГОСТ 30608-98 Бронзы оловянные. Метод рентгенофлуоресцентного анализа

СТ СЭВ 543-77 Числа. Правила записи и округления

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю "Национальные стандарты", составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Марки

3.1 Марки, химический состав и примерное назначение оловянных бронз должны соответствовать приведенным в таблице 1.

Таблица 1 - Химический состав оловянных бронз

| Марка | Пре- дел | Массовая доля, % | Примерное назначение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Элемент |  |  |
|  |  | Cu медь | Al алюми- ний | Bi вис- мут | Fe же- лезо | Ni ни- кель | Р фос- фор | Pb сви- нец | Sb сурь- ма | Si крем- ний | Sn олово | Zn цинк | Сумма прочих элемен- тов |  |
| БрОФ8-0,3 | Мин. | Ост. | - | - | - | - | 0,26 | - | - | - | 7,5 | - | - | Проволока, применяемая в целлюлозно-бумажной промышленности для изготовления сеток |
|  | Макс. | - | 0,002 | 0,002 | 0,02 | 0,2 | 0,35 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 8,5 | 0,3 | 0,1 |  |
| БрОФ7-0,2 | Мин. | Ост. | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 7,0 | - | - | Прутки, применяемые в различных отраслях промышленности |
|  | Макс. | - | 0,002 | 0,002 | 0,05 | 0,2 | 0,25 | 0,02 | 0,002 | 0,005 | 8,0 | 0,3 | 0,1 |  |
| БрОФ6,5-0,4 | Мин. | Ост. | - | - | - | - | 0,26 | - | - | - | 6,0 | - | - | Проволока, применяемая в целлюлозно-бумажной промышленности для изготовления сеток, а также для пружин, деталей, лент и полос, применяемых в машиностроении |
|  | Макс. | - | 0,002 | 0,002 | 0,02 | 0,2 | 0,40 | 0,02 | 0,002 | 0,005 | 7,0 | 0,3 | 0,1 |  |
| БрОФ6,5-0,15 | Мин. | Ост. | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 6,0 | - | - | Ленты, полосы, прутки, применяемые в машиностроении; подшипниковые детали, трубы-заготовки для изготовления биметаллических сталебронзовых втулок |
|  | Макс. | - | 0,002 | 0,002 | 0,05 | 0,2 | 0,25 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 7,0 | 0,3 | 0,1 |  |
| БрОФ4-0,25 | Мин. | Ост. | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | 3,5 | - | - | Трубки, применяемые в аппаратостроении и для контрольно- измерительных приборов |
|  | Макс. | - | 0,002 | 0,002 | 0,02 | 0,2 | 0,3 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 4,0 | 0,3 | 0,1 |  |
| БрОФ2-0,25 | Мин. | Ост. | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | 1,0 | - | - | Винты, ленты для гибких шлангов, токопроводящие детали, присадочный материал для сварки |
|  | Макс. | - | - | - | 0,05 | 0,2 | 0,30 | 0,03 | - | - | 2,5 | 0,3 | 0,3 |  |
| БрОЦ4-3 | Мин. | Ост. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 2,7 | - | Ленты, полосы, прутки, применяемые в электротехнике, машиностроении; проволока для пружин и аппаратуры химической промышленности |
|  | Макс. | - | 0,002 | 0,002 | 0,05 | 0,3 | 0,03 | 0,02 | 0,002 | 0,005 | 4,0 | 3,3 | 0,2 |  |
| БрОЦС4-4-2,5 | Мин. | Ост. | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | Ленты и полосы, применяемые для прокладок во втулках и подшипниках |
|  | Макс. | - | 0,002 | 0,002 | 0,05 | 0,3 | 0,03 | 3,5 | 0,002 | - | 5,0 | 5,0 | 0,2 |  |
| БрОЦС4-4-4 | Мин. | Ост. | - | - | - | - | - | 3,5 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | Ленты и полосы, применяемые для прокладок во втулках и подшипниках |
|  | Макс. | - | 0,002 | 0,002 | 0,05 | 0,3 | 0,03 | 4,5 | 0,002 | - | 5,0 | 5,0 | 0,2 |  |
| Примечания 1 В бронзе марки БрОФ6,5-0,15 допускается массовая доля олова до 7,5%. 2 В бронзе марки БрОЦ4-3 допускается массовая доля титана не более 0,12% за счет массовой доли меди, которая не учитывается в общей сумме прочих элементов. 3 В сплавах, применяемых для изготовления изделий с антимагнитными свойствами, допускается массовая доля железа не более 0,02%. К обозначению марок добавляется буква А. 4 Массовые доли примесей серы и магния допускаются не более 0,007% каждой. 5 Знак "-", проставленный одновременно для верхнего и нижнего пределов массовой доли элемента, обозначает, что данный элемент не нормируется и определяется только по требованию потребителя и в этом случае содержание данной примеси включается в общую сумму прочих элементов. 6 Примесью следует считать элемент, у которого указан только максимальный предел его содержания. 7 Примеси, не указанные в настоящей таблице, учитываются в общей сумме прочих элементов. |

3.2 Химический состав оловянных бронз в зависимости от марок определяют по ГОСТ 1953.1-ГОСТ 1953.16, ГОСТ 30608.

Допускается применение других методов анализа, по точности не уступающих приведенным выше.

Арбитражные методы анализа указывают в стандартах на конкретные виды продукции.

3.3 Результаты анализа каждого элемента округляют по правилам округления, установленным СТ СЭВ 543, с точностью, предусмотренной таблицей 1.

В спорных случаях результаты анализа определяют с точностью, указанной в арбитражной методике выполнения измерений.

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание

М.: Стандартинформ, 2008