ГОСТ 5157-83

Группа В22

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАЗНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ

Сортамент

Hot-rolled steel sections for different purposes.

Dimensions

ОКП 09 3053

Дата введения 1985-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.83 N 6093

3. ВЗАМЕН ГОСТ 5157-53

4. Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

5. ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в июле 1988 г. (ИУС 11-88)

1. Настоящий стандарт устанавливает сортамент стальных горячекатаных профилей: для косых шайб, овальных, для серпов, для коньков, сегментных, для тормозных шин, применяемых в разных отраслях промышленности.

2. Размеры профилей, предельные отклонения размеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м длины должны соответствовать указанным на черт.1-6 и в табл.1-5.

2.1. Профиль для косых шайб

Черт.1

Таблица 1

Размеры, мм

| 2 |  |  |  | Площадь поперечного сечения, см | Теорети- ческая масса, 1 м, кг | Для болтов с диаметром резьбы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |
| 32 | +0,5 -1,0 | 16 | ±1,0 | 5,8 | +0,3 -0,5 | 4 | +0,3 -0,5 | 1,56 | 1,22 | 8 |
| 40 |  | 20 |  | 6,2 |  | 4 |  | 2,04 | 1,60 | 10 |
| 60 | +0,5 -1,2 | 30 |  | 7,3 |  | 4 |  | 3,42 | 2,68 | 12-14 |
| 80 | +0,5 -1,4 | 40 |  | 8,4 |  | 4 |  | 4,96 | 3,89 | 16-20 |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.2. (Исключен, Изм. N 1).

2.3. Профиль для серпов

Черт.3*

____________________

* Черт.2 и 4 исключены (Изм. N 1).

Таблица 3*

____________________

* Таблицы 2 и 4 исключены (Изм. N 1).

Размеры, мм

|  |  |  | Площадь поперечного сечения, см | Теоретическая масса, 1 м, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |  |
| 23 | ±1,0 | 3 | ±0,5 | 1 | ±0,5 | 0,46 | 0,36 |
| 32 |  | 3 |  | 1 |  | 0,64 | 0,51 |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.4. (Исключен, Изм. N 1).

2.5. Профиль для тормозных шин

Черт.5

Площадь поперечного сечения - 52,48 см.

Теоретическая масса 1 м профиля - 41,2 кг.

2.6. Профиль сегментный

Черт.6

Таблица 5

Размеры, мм

|  |  | Площадь поперечного сечения, см | Теоретическая масса 1 м, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |  |
| 15 | ±0,5 | 5 | ±0,5 | 0,54 | 0,43 |
| 18 |  | 6 |  | 0,78 | 0,61 |
| 20 |  | 10 |  | 1,57 | 1,23 |
| 22 |  | 7 |  | 1,11 | 0,87 |
| 24 |  | 11 |  | 2,02 | 1,58 |
| 25 |  | 8 |  | 1,44 | 1,13 |
| 26 |  | 9 |  | 1,70 | 1,33 |
| 27 | ±0,6 | 13 | +0,4 -0,5 | 2,72 | 2,13 |
| 30 |  | 14 |  | 3,23 | 2,53 |
| 34 | ±0,7 | 15 |  | 4,28 | 3,36 |
| 35 |  | 11 |  | 2,75 | 2,16 |
| 37 |  | 17 |  | 4,82 | 3,78 |
| 40 |  | 12 |  | 3,41 | 2,68 |
| 40 |  | 14 |  | 4,08 | 3,20 |
| 45 | ±0,8 | 13 |  | 4,14 | 3,25 |
| 50 |  | 20 |  | 7,47 | 5,81 |
| 60 | ±1,0 | 20 |  | 8,67 | 6,81 |
| 65 |  | 20 |  | 9,28 | 7,20 |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3. Площадь поперечного сечения и масса 1 м профилей вычислена по номинальным размерам. При вычислении массы плотность стали принята равной 7,85 г/см.

4. Профили изготовляют длиной от 2 до 6 м:

мерной длины,

кратной мерной длины,

немерной длины.

Длина профилей оговаривается в заказе.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5. Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины не должны превышать:

+40 мм - для профилей длиной до 4 м;

+60 мм - для профилей длиной св. 4 м.

6. Профили должны быть прямыми. Скручивание профилей вокруг продольной оси не допускается.

7. Кривизна профилей в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать:

0,6% длины - для профилей N 1, 2, 3 и 4;

0,25% длины - для профилей N 5;

0,4% длины - для профилей N 6.

8. Определение размеров профилей проводят на расстоянии не менее 500 мм от торца штанги.

Текст документа сверен по:

официальное издание

Стальной листовой прокат. Сортамент: Сб. ГОСТов. -

М.: ИПК Издательство стандартов, 2003