ГОСТ 6613-86

Группа В76

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СЕТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ТКАНЫЕ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ

Технические условия

Square meshed woven wire cloths. Specifications

МКС 77.140.65

ОКП 19 9731

Дата введения 1988-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного Комитета СССР по стандартам от 21.09.86 N 2466

3. ВЗАМЕН ГОСТ 6613-73, ГОСТ 3584-73

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 20.57.406-81 | 4.1 |
| ГОСТ 427-75 | 4.5 |
| ГОСТ 492-73 | 2.2 |
| ГОСТ 4381-87 | 4.6 |
| ГОСТ 5017-74 | 2.2 |
| ГОСТ 8828-89 | 5.3 |
| ГОСТ 9569-79 | 5.3 |
| ГОСТ 14004-68 | 4.13 |
| ГОСТ 14192-96 | 5.6 |
| ГОСТ 15150-69 | 5.8 |
| ГОСТ 15527-70 | 2.2 |
| ГОСТ 15846-79 | 5.4 |
| ГОСТ 16272-79 | 5.3 |
| ГОСТ 16511-86 | 5.3 |
| ГОСТ 18477-79 | 5.7 |
| ГОСТ 18482-79 | 5.1 |
| ГОСТ 24597-81 | 5.5 |

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 10.09.92 N 1154

6. ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в марте 1988 г. (ИУС 5-88).

Настоящий стандарт распространяется на проволочные тканые сетки с квадратными ячейками из цветных металлов и их сплавов, применяемые для контроля и разделения материалов по размеру частиц, фильтрации жидкостей, газов и других целей.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Сетки по точности изготовления подразделяют:

-  нормальной точности - Н

-  высокой точности - В

-  контрольные - К.

Точность изготовления и применяемость сеток указаны в табл.1.

Таблица 1

| Точность | Применяемость |
| --- | --- |
| Нормальная | Фильтрация жидкостей, газов и другие цели |
| Высокая | Разделение по размеру зерен дробленых материалов |
| Контрольные | Контроль различных материалов по размеру частиц при дроблении, измельчении и обогащении |

1.2. Номинальный размер стороны ячеек в свету, диаметр проволоки, предельные отклонения размеров ячеек и диаметра проволоки сеток должны соответствовать указанным в табл.2-4.

Коды ОКП приведены в обязательном приложении 1.

Таблица 2

Сетки нормальной точности

Размеры в миллиметрах

|  | Диаметр проволоки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Но- мер сет- ки | Номин. | Пред. откл. | Номинальный размер стороны ячейки в свету | Предельное отклонение среднего арифметического размера стороны ячейки от номинального | Максимальное отклонение размера стороны ячейки от номинального | Допускаемое число ячеек с максимальным размером, % |
| 004 | 0,030 | ±0,004 | 0,040 | ±0,004 | +0,028 | 8 |
| 0045 | 0,036 |  | 0,045 | ±0,005 | +0,031 |  |
| 005 |  |  | 0,050 | ±0,006 | +0,034 |  |
| 0056 | 0,040 |  | 0,056 |  | +0,038 |  |
| 0063 |  |  | 0,063 | ±0,007 | +0,041 |  |
| 0071 | 0,050 |  | 0,071 |  | +0,045 |  |
| 008 | 0,055 |  | 0,080 | ±0,008 | +0,050 |  |
| 009 | 0,060 | ±0,006 | 0,090 | ±0,009 | +0,055 |  |
| 01 |  |  | 0,100 |  | +0,060 |  |
| 0112 | 0,080 |  | 0,112 | ±0,010 | +0,067 |  |
| 0125 |  |  | 0,125 | ±0,011 | +0,074 |  |
| 014 | 0,090 |  | 0,140 | ±0,012 | +0,081 |  |
| 016 | 0,100 | ±0,010 | 0,160 | ±0,014 | +0,091 |  |
| 018 | 0,120 |  | 0,180 | ±0,015 | +0,099 |  |
| 02 |  |  | 0,200 | ±0,016 | +0,106 |  |
| 0224 |  |  | 0,224 | ±0,018 | +0,116 |  |
| 025 |  |  | 0,250 | ±0,020 | +0,125 |  |
| 028 | 0,140 |  | 0,280 | ±0,022 | +0,140 |  |
| 0315 | 0,160 |  | 0,315 | ±0,024 | +0,151 |  |
| 0355 |  |  | 0,355 | ±0,026 | +0,163 |  |
| 04 |  |  | 0,400 | ±0,029 | +0,180 |  |
| 045 | 0,200 | ±0,015 | 0,450 | ±0,032 | +0,194 |  |
| 05 | 0,250 |  | 0,500 | ±0,040 | +0,210 |  |
| 056 |  |  | 0,560 |  | +0,220 |  |
| 063 | 0,300 |  | 0,630 | ±0,050 | +0,250 |  |
| 07 |  |  | 0,700 |  | +0,280 |  |
| 08 |  |  | 0,800 | ±0,060 | +0,310 |  |
| 09 | 0,400 |  | 0,900 |  | +0,340 |  |
| 1 |  |  | 1,000 | ±0,070 | +0,370 |  |
| 1,25 |  |  | 1,250 | ±0,080 | +0,450 |  |
| 1,6 | 0,500 | +0,020 | 1,600 | ±0,100 | +0,560 |  |
| 2 |  |  | 2,000 | ±0,120 | +0,700 |  |
| 2,5 |  |  | 2,500 | ±0,150 | +0,880 |  |

Таблица 3

Сетки высокой точности

Размеры в миллиметрах

|  | Диаметр проволоки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Но- мер сет- ки | Номин. | Пред. откл. | Номинальный размер стороны ячейки в свету | Предельное отклонение среднего арифметического размера стороны ячейки от номинального | Максимальное отклонение размера стороны ячейки от номинального | Допускаемое число ячеек с максимальным размером, % |
| 004 | 0,030 | ± 0,003 | 0,040 | ±0,004 | +0,021 | 5 |
| 0045 | 0,036 |  | 0,045 |  | +0,023 |  |
| 005 |  |  | 0,050 | ±0,005 | +0,025 |  |
| 0056 | 0,040 |  | 0,056 |  | +0,028 |  |
| 0063 |  |  | 0,063 |  |  |  |
| 0071 | 0,050 |  | 0,071 | ±0,006 | +0,032 |  |
| 008 | 0,055 |  | 0,080 |  |  |  |
| 009 | 0,060 | ±0,004 | 0,090 | ±0,007 | +0,036 |  |
| 01 |  |  | 0,100 | ±0,008 | +0,040 |  |
| 0112 | 0,080 |  | 0,112 |  |  |  |
| 0125 |  |  | 0,125 | ±0,009 | +0,044 |  |
| 014 | 0,090 |  | 0,140 | ±0,010 | +0,046 |  |
| 016 | 0,100 | ±0,005 | 0,160 | ±0,012 | +0,048 |  |
| 018 | 0,120 |  | 0,180 |  | +0,054 |  |
| 02 |  |  | 0,200 | ±0,012 | +0,060 |  |
| 0224 |  |  | 0,224 | ±0,014 | +0,067 |  |
| 025 |  |  | 0,250 | ±0,015 | +0,068 |  |
| 028 | 0,140 |  | 0,280 | ±0,017 | +0,070 |  |
| 0315 | 0,160 |  | 0,315 | ±0,019 | +0,079 |  |
| 0355 |  |  | 0,355 | ±0,021 | +0,089 |  |
| 04 |  |  | 0,400 | ±0,024 | +0,096 |  |
| 045 | 0,200 | ±0,008 | 0,450 | ±0,027 | +0,099 |  |
| 05 | 0,250 |  | 0,500 | ±0,030 | +0,100 |  |
| 056 |  |  | 0,560 |  | +0,110 |  |
| 063 | 0,300 |  | 0,630 | ±0,040 | +0,130 |  |
| 07 |  |  | 0,700 |  | +0,140 |  |
| 08 |  |  | 0,800 | ±0,050 | +0,160 |  |
| 09 | 0,400 | ±0,012 | 0,900 |  | +0,180 |  |
| 1 |  |  | 1,000 | ±0,060 | +0,200 |  |
| 1,25 |  |  | 1,250 | ±0,070 | +0,230 |  |
| 1,6 | 0,500 | ±0,015 | 1,600 | ±0,090 | +0,290 |  |
| 2 |  |  | 2,000 | ±0,110 | +0,360 |  |
| 2,5 |  |  | 2,500 | ±0,140 | +0,450 |  |

Таблица 4

Сетки контрольные

Размеры в миллиметрах

|  | Диаметр проволоки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Но- мер сет- ки | Номин. | Пред. откл. | Номинальный размер стороны ячейки в свету | Предельное отклонение среднего арифметического размера стороны ячейки от номинального | Интервал предельных отклонений размеров сторон особо крупных ячеек от номинального | Допускаемое число ячеек с предельными отклонениями размеров сторон особо крупных ячеек от номинального, % |
| 004 | 0,030 | ±0,003 | 0,040 | ±0,003 | 0,012-0,021 | 5 |
| 0045 | 0,036 |  | 0,045 |  | 0,013-0,022 |  |
| 005 |  |  | 0,050 |  | 0,013-0,023 |  |
| 0056 | 0,040 |  | 0,056 | ±0,004 | 0,014-0,025 |  |
| 0063 |  |  | 0,063 |  | 0,015-0,026 |  |
| 0071 | 0,050 |  | 0,071 |  | 0,016-0,028 |  |
| 008 | 0,055 |  | 0,080 |  | 0,017-0,030 |  |
| 009 | 0,060 | ±0,004 | 0,090 | ±0,005 | 0,018-0,032 |  |
| 01 |  |  | 0,100 |  | 0,019-0,034 |  |
| 0112 | 0,080 |  | 0,112 |  | 0,021-0,036 |  |
| 0125 |  |  | 0,125 | ±0,006 | 0,022-0,038 |  |
| 014 | 0,090 |  | 0,140 | ±0,007 | 0,024-0,041 |  |
| 016 | 0,100 | ±0,005 | 0,160 |  | 0,026-0,044 |  |
| 018 | 0,120 |  | 0,180 | ±0,008 | 0,027-0,047 |  |
| 02 |  |  | 0,200 |  | 0,029-0,050 |  |
| 0224 |  |  | 0,224 | ±0,009 | 0,032-0,054 |  |
| 025 |  |  | 0,250 | ±0,010 | 0,034-0,058 |  |
| 028 | 0,140 |  | 0,280 | ±0,011 | 0,037-0,062 |  |
| 0315 | 0,160 |  | 0,315 | ±0,013 | 0,040-0,067 |  |
| 0355 |  |  | 0,355 | ±0,014 | 0,043-0,072 |  |
| 04 |  |  | 0,400 | ±0,016 | 0,047-0,078 |  |
| 045 | 0,200 | ±0,008 | 0,450 | ±0,018 | 0,051-0,084 |  |
| 05 | 0,250 |  | 0,500 | ±0,020 | 0,060-0,090 |  |
| 056 |  |  | 0,560 |  | 0,060-0,100 |  |
| 063 | 0,300 |  | 0,630 | ±0,030 | 0,070-0,100 |  |
| 07 |  |  | 0,700 |  | 0,070-0,110 |  |
| 08 |  |  | 0,800 |  | 0,080-0,120 |  |
| 09 | 0,400 | +0,012* | 0,900 |  | 0,090-0,130 |  |
| 1 |  |  | 1,000 | ±0,040 | 0,090-0,140 |  |
| 1,25 |  |  | 1,250 |  | 0,100-0,160 |  |
| 1,6 | 0,500 | ±0,015 | 1,600 | ±0,060 | 0,130-0,190 |  |
| 2 |  |  | 2,000 | ±0,070 | 0,150-0,230 |  |
| 2,5 |  |  | 2,500 | ±0,090 | 0,180-0,260 |  |

_____________

* Соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.3. Ширина сеток должна соответствовать указанной в табл.5.

Таблица 5

| Номер сетки | Ширина сетки, мм | Предельное отклонение, % |
| --- | --- | --- |
|  | нормальной точности | высокой точности и контрольной |  |
| 004-0063 | 1000 | 1000 | ±1 |
| 0071-014 | 1000, 1300 и 1500 |  |  |
| 016-2,5 | 1000, 1500 |  |  |

1.4. Минимальная длина отрезка  должна соответствовать указанной в табл.6.

Таблица 6

| Номер сетки | Длина отрезка, мм, не менее |
| --- | --- |
| 004-0063 | 1000 |
| 0071-056 | 1500 |
| 063-2,5 | 3000 |

1.5. Количество ячеек, живое сечение и масса сеток указаны в справочном приложении 2.

Пример условного обозначения сетки нормальной точности полутомпаковой N 05:

Сетка полутомпаковая 05 Н ГОСТ 6613-86.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Сетки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2. Для изготовления сеток контрольных, высокой и нормальной точности NN 004-016 должна применяться проволока из бронзы марки БрОФ 6,5-0,4 по ГОСТ 5017, для сеток NN 0071-2,5 - проволока из полутомпака марки Л-80 по ГОСТ 15527.

Сетки высокой и нормальной точности NN 004-045 изготовляют из никеля марки НП-2 по ГОСТ 492.

Сетки должны быть изготовлены из отожженной проволоки.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.3. На поверхности проволоки не должно быть следов протяжки, трещин, влияющих на размер сторон ячеек, а также плен, закатов и окалины.

Допускаются цвета побежалости.

2.4. При изготовлении сеток применяют полотняное и саржевое переплетения ( см. чертеж).

| Полотняное переплетение | Саржевое переплетение |
| --- | --- |

Виды и порядок переплетений сеток должны соответствовать указанным в табл.7.

Таблица 7

| Номер сетки | Вид и порядок переплетения |
| --- | --- |
| 004-0063 | Саржевое |
| 0071-014 | Полотняное или саржевое |
| 016-2,5 | Полотняное |

Для сеток саржевого переплетения допускается в качестве утка использовать проволоку ближайшего большего диаметра, указанного в табл.2-4.

2.5. Сетки не должны иметь механических повреждений, обрывов проволок длиной более 10 мм, резких изгибов, влияющих на размер ячеек, сшитых мест и зеленых коррозионных пятен.

2.6. Количество и размеры ткацких пороков на каждые 25 м не должны превышать указанных в табл.8.

Таблица 8

| Номер сетки | Петли, обрывы до 10 мм, сращивание концов проволок и захлестыши до 30 мм, шт., не более, для сеток | Спайки размером 10х10 мм, шт., не более |
| --- | --- | --- |
|  | нормальной точности | высокой точности | контрольные |  |
| 004-0063 | 100 | 80 | 80 | 5 |
| 0071-0125 | 75 | 60 | 40 | 4 |
| 014-056 | 60 | 40 | 20 | 2 |
| 063-2,5 | 50 | 20 | 10 | - |

Для никелевых сеток допускаемое количество ткацких пороков увеличивается на 25%.

2.7. Расстояние между дефектными участками (механические повреждения, обрывы проволоки длиной более 10 мм, захлестыши, участки сетки, не соответствующие табл.2-4, 7, 8 и др.) по длине и ширине сеток должно быть не менее:

100 мм - для сеток NN 004-008;

300 мм    "       "       "    009-025;

500 мм    "       "       "    028-2,5.

Общая площадь дефектных участков сеток не должна превышать 10% от общей площади сетки в рулоне.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.8. При изготовлении сеток на бесчелночных станах концы проволок утка в кромках должны быть обрезаны.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для проверки соответствия сетки требованиям стандарта проводят приемо-сдаточные испытания.

3.2. Сетки предъявляют к приемке партиями. Партия должна состоять из сеток одного номера и материала и оформлена одним документом о качестве, содержащим:

-  товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

-  условное обозначение сетки;

-  результаты испытаний (средний арифметический и максимальный размеры ячеек);

-  наименование материала проволоки;

-  диаметр проволоки в миллиметрах;

-   число отрезков сетки в рулоне;

-  количество метров в каждом отрезке или рулоне;

-  клеймо технического контроля;

-   дату выпуска.

3.3. Сетки подвергают проверке сплошным контролем.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов проверки хотя бы по одному из показателей соответствующий участок сетки должен быть условно исключен из общего метража сетки.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытания и измерения должны быть проведены в нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406.

4.2. Сетки проверяют на контрольном столе или проверочной машине при перемотке рулона. Сетки NN 004-056 проверяют при просвечивании.

4.3. Размеры сторон ячеек в свету с максимальным отклонением должны быть проверены в местах с наибольшими отклонениями, но не менее чем в трех местах и не ближе 20 мм от кромок.

Размеры сторон ячеек в свету измеряют отдельно по основе и по утку:

-  для сеток NN 004-045 - микроскопом с окулярмикрометром при увеличении 50-120 с ценой деления шкалы 0,001 мм;

-  для сеток NN 05-2,5 - микроскопом при увеличении 24-40 с ценой деления шкалы 0,01-0,05 мм.

4.4. Число ячеек с максимальными отклонениями от номинального размера определяют на 1 дм сетки.

4.5. Для определения среднего арифметического размера стороны ячейки в свету подсчитывают число ячеек на определенной длине или измеряют соответствующую определенному числу ячеек длину участка.

Проверку проводят в местах с наибольшими отклонениями, но не менее чем в трех местах и не ближе 20 мм от кромок.

Средний арифметический размер стороны ячейки в свету (), мм, по основе и по утку определяют по формуле

,

где

- для сеток NN 004-056:

- длина участка, на котором расположены последовательно отсчитанные ячейки, равная для сеток NN:

004-0063 ... 2 мм,

0071-014 ... 5 мм,

016-056 ... 10 мм;

- число ячеек, последовательно отсчитанных на участке длиной ;

- диаметр проволоки, мм;

- для сеток NN 063-1:

- длина участка, на котором расположены 30 последовательно отсчитанных в соответствующем направлении ячеек, мм;

- число последовательно отсчитанных ячеек, равное 30;

- диаметр проволоки, мм;

- для сеток NN 1,25-2,5:

- длина участка, на котором расположены 20 последовательно отсчитанных ячеек, мм;

- число последовательно отсчитанных ячеек, равное 20;

- диаметр проволоки, мм.

Длину участка и подсчет количества ячеек измеряют микроскопом  для сеток NN:

004-0063 - при увеличении 30-40;

0071-014     "           "          24-40;

016-056 - текстильной лупой при увеличении 7-10 по ГОСТ 25706 или другим равноценным инструментом;

063-2,5 - линейкой измерительной по ГОСТ 427 с ценой делени

я 1 мм.

4.6. Диаметр проволоки измеряют перед заправкой на ткацкий станок.

Проволоку диаметром 0,03-0,10 мм проверяют оптиметром с ценой деления шкалы 0,001 мм или другим равноценным инструментом, диаметром 0,11-0,5 мм - микрометром рычажным типа МР 25 по ГОСТ 4381.

4.7. Ширину сетки проверяют в трех местах отрезка сетки на расстоянии не менее 50 мм от его концов и в середине измерительной линейкой с ценой деления 1 мм по ГОСТ 427.

4.8. Длину отрезка сетки измеряют измерительной линейкой с ценой деления 1 мм по ГОСТ 427.

4.9. Качество поверхности проволоки, переплетение проволок и наличие ткацких пороков проверяют визуально.

4.10. Площадь дефектных участков и расстояние между ними измеряют измерительной линейкой с ценой деления 1 мм по ГОСТ 427.

4.11. Дефектные участки сетки должны быть отмечены мягким карандашом. Допускается отмечать мягким карандашом ткацкие пороки.

4.12. Правильность маркировки и упаковки проверяют внешним осмотром.

4.13. Массу брутто ящика проверяют взвешиванием на весах по ГОСТ 14004 с погрешностью не более 1%.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Сетки должны быть намотаны с равномерным натяжением в рулоны диаметром не более 190 мм на трубы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 18482 или трубы из других материалов, не уступающих по прочности алюминиевым и не вызывающих коррозии сеток, по нормативно-технической документации (НТД). Допускается сетки NN 04-2,5 нормальной точности на трубу (или стержень) не наматывать.

5.2. Длина сетки в рулоне должна быть не менее 3 м. Рулон может состоять из нескольких отрезков сетки одного номера.

5.3. Рулон сетки должен быть обернут бумагой по ГОСТ 23436 и двухслойной битумной бумагой по ГОСТ 8828 и перевязан в середине и по краям так, чтобы обеспечить сохранность сетки от разматывания.

Бронзовые сетки упаковывают в парафинированную бумагу по ГОСТ 9569 и двухслойную битумную бумагу по ГОСТ 8828 и перевязывают в середине и по краям.

Допускается упаковка в другую бумагу, обеспечивающую сохранность сетки, по НТД.

Рулон сетки должен быть упакован в деревянный ящик по ГОСТ 16511 или другие деревянные ящики по НТД. Рулон в ящике должен быть закреплен с помощью вкладышей в горизонтальном положении с точками опоры на выступающие концы трубы.

Сетки NN 04-2,5 нормальной точности допускается при транспортировании повагонными отправками и в контейнерах не упаковывать в ящики.

По требованию потребителя рулон сетки упаковывают в поливинилхлоридную пластифицированную пленку по ГОСТ 16272 или другую пленку, обеспечивающую сохранность качества сетки, по НТД.

5.4. Упаковка сеток, предназначенных для районов Крайнего Севера и труднодоступных районов, должна проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 15846.

5.5. Масса грузового места должна быть не более 80 кг. Укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты проводится в соответствии с требованиями  ГОСТ 24597.

5.6. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков "Хрупкое. Осторожно", "Беречь от влаги", "Верх".

5.7. Сетки перевозят крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сетки перевозят железнодорожным транспортом повагонными или мелкими отправками. Допускается транспортирование в контейнерах по ГОСТ 18477.

5.8. Условия транспортирования и хранения сеток в части воздействия климатических факторов должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150, группе жесткости 6.

5.9. Условия хранения сеток должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150, группе жесткости 2.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие сеток требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения.

Гарантийный срок хранения сеток - 6 мес со дня изготовления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

Таблица 1

Полутомпаковые сетки

| Нормальная точность | Высокая точность | Контрольные | Номер сетки |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ОКП | КЧ | Код ОКП | КЧ | Код ОКП | КЧ |  |
| 19 9711 0006 | 02 | 19 9712 0006 | 08 | 19 9713 0006 | 03 | 0071 |
| 19 9711 0007 | 01 | 19 9712 0007 | 07 | 19 9713 0007 | 02 | 008 |
| 19 9711 0008 | 00 | 19 9712 0008 | 06 | 19 9713 0008 | 01 | 009 |
| 19 9711 0009 | 10 | 19 9712 0009 | 05 | 19 9713 0009 | 00 | 01 |
| 19 9711 0010 | 06 | 19 9712 0010 | 01 | 19 9713 0010 | 07 | 0112 |
| 19 9711 0011 | 05 | 19 9712 0011 | 00 | 19 9713 0011 | 08 | 0125 |
| 19 9711 0012 | 04 | 19 9712 0012 | 10 | 19 9713 0012 | 05 | 014 |
| 19 9711 0013 | 03 | 19 9712 0013 | 09 | 19 9713 0013 | 04 | 016 |
| 19 9711 0014 | 02 | 19 9712 0014 | 08 | 19 9713 0014 | 03 | 018 |
| 19 9711 0015 | 01 | 19 9712 0015 | 07 | 19 9713 0015 | 02 | 02 |
| 19 9711 0016 | 00 | 19 9712 0016 | 06 | 19 9713 0016 | 01 | 0224 |
| 19 9711 0017 | 10 | 19 9712 0017 | 05 | 19 9713 0017 | 00 | 025 |
| 19 9711 0018 | 09 | 19 9712 0018 | 04 | 19 9713 0018 | 10 | 028 |
| 19 9711 0019 | 08 | 19 9712 0019 | 03 | 19 9713 0019 | 09 | 0315 |
| 19 9711 0020 | 04 | 19 9712 0020 | 10 | 19 9713 0020 | 05 | 0355 |
| 19 9711 0021 | 03 | 19 9712 0021 | 09 | 19 9713 0021 | 04 | 04 |
| 19 9711 0022 | 02 | 19 9712 0022 | 08 | 19 9713 0022 | 03 | 045 |
| 19 9711 0023 | 01 | 19 9712 0023 | 07 | 19 9713 0023 | 02 | 05 |
| 19 9711 0024 | 00 | 19 9712 0024 | 06 | 19 9713 0024 | 01 | 056 |
| 19 9711 0025 | 10 | 19 9712 0025 | 05 | 19 9713 0025 | 00 | 063 |
| 19 9711 0026 | 09 | 19 9712 0026 | 04 | 19 9713 0026 | 10 | 07 |
| 19 9711 0027 | 08 | 19 9712 0027 | 03 | 19 9713 0027 | 09 | 08 |
| 19 9711 0028 | 07 | 19 9712 0028 | 02 | 19 9713 0028 | 08 | 09 |
| 19 9711 0029 | 06 | 19 9712 0029 | 01 | 19 9713 0029 | 07 | 1 |
| 19 9711 0030 | 02 | 19 9712 0030 | 08 | 19 9713 0030 | 03 | 1,25 |
| 19 9711 0031 | 01 | 19 9712 0031 | 07 | 19 9713 0031 | 02 | 1,6 |
| 19 9711 0032 | 00 | 19 9712 0032 | 06 | 19 9713 0032 | 01 | 2 |
| 19 9711 0033 | 10 | 19 9712 0033 | 05 | 19 9713 0033 | 00 | 2,5 |

Таблица 2

Бронзовые сетки

| Нормальная точность | Высокая точность | Контрольные | Номер сетки |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ОКП | КЧ | Код ОКП | КЧ | Код ОКП | КЧ |  |
| 19 9721 0001 | 01 | 19 9722 0001 | 07 | 19 9723 0001 | 02 | 004 |
| 19 9721 0002 | 00 | 19 9722 0002 | 06 | 19 9723 0002 | 01 | 0045 |
| 19 9721 0003 | 10 | 19 9722 0003 | 05 | 19 9723 0003 | 00 | 005 |
| 19 9721 0004 | 09 | 19 9722 0004 | 04 | 19 9723 0004 | 10 | 0056 |
| 19 9721 0005 | 08 | 19 9722 0005 | 03 | 19 9723 0005 | 09 | 0063 |
| 19 9721 0006 | 07 | 19 9722 0006 | 02 | 19 9723 0006 | 08 | 0071 |
| 19 9721 0007 | 06 | 19 9722 0007 | 01 | 19 9723 0007 | 07 | 008 |
| 19 9721 0008 | 05 | 19 9722 0008 | 00 | 19 9723 0008 | 06 | 009 |
| 19 9721 0009 | 04 | 19 9722 0009 | 10 | 19 9723 0009 | 05 | 01 |
| 19 9721 0010 | 00 | 19 9722 0010 | 06 | 19 9723 0010 | 01 | 0112 |
| 19 9721 0011 | 10 | 19 9722 0011 | 05 | 19 9723 0011 | 00 | 0125 |
| 19 9721 0012 | 09 | 19 9722 0012 | 04 | 19 9723 0012 | 10 | 014 |
| 19 9721 0013 | 08 | 19 9722 0013 | 03 | 19 9723 0013 | 03 | 016 |

Таблица 3

Никелевые сетки

| Нормальная точность | Высокая точность | Номер сетки |
| --- | --- | --- |
| Код ОКП | КЧ | Код ОКП | КЧ |  |
| 19 9731 0001 | 06 | 19 9732 0001 | 01 | 004 |
| 19 9731 0002 | 05 | 19 9732 0002 | 00 | 0045 |
| 19 9731 0003 | 04 | 19 9732 0003 | 10 | 005 |
| 19 9731 0004 | 03 | 19 9732 0004 | 09 | 0056 |
| 19 9731 0005 | 02 | 19 9732 0005 | 08 | 0063 |
| 19 9731 0006 | 01 | 19 9732 0006 | 07 | 0071 |
| 19 9731 0007 | 00 | 19 9732 0007 | 06 | 008 |
| 19 9731 0008 | 10 | 19 9732 0008 | 05 | 009 |
| 19 9731 0009 | 09 | 19 9732 0009 | 04 | 01 |
| 19 9731 0010 | 05 | 19 9732 0010 | 00 | 0112 |
| 19 9731 0001 | 06 | 19 9732 0001 | 01 | 004 |
| 19 9731 0002 | 05 | 19 9732 0002 | 00 | 0045 |
| 19 9731 0003 | 04 | 19 9732 0003 | 10 | 005 |
| 19 9731 0004 | 03 | 19 9732 0004 | 09 | 0056 |
| 19 9731 0005 | 02 | 19 9732 0005 | 08 | 0063 |
| 19 9731 0006 | 01 | 19 9732 0006 | 07 | 0071 |
| 19 9731 0007 | 00 | 19 9732 0007 | 06 | 008 |
| 19 9731 0008 | 10 | 19 9732 0008 | 05 | 009 |
| 19 9731 0009 | 09 | 19 9732 0009 | 04 | 01 |
| 19 9731 0010 | 05 | 19 9732 0010 | 00 | 0112 |
| 19 9731 0011 | 04 | 19 9732 0011 | 10 | 0125 |
| 19 9731 0012 | 03 | 19 9732 0012 | 09 | 014 |
| 19 9731 0013 | 02 | 19 9732 0013 | 08 | 016 |
| 19 9731 0014 | 01 | 19 9732 0014 | 07 | 018 |
| 19 9731 0015 | 00 | 19 9732 0015 | 06 | 02 |
| 19 9731 0016 | 10 | 19 9732 0016 | 05 | 0224 |
| 19 9731 0017 | 09 | 19 9732 0017 | 04 | 025 |
| 19 9731 0018 | 08 | 19 9732 0018 | 03 | 028 |
| 19 9731 0019 | 07 | 19 9732 0019 | 02 | 0315 |
| 19 9731 0020 | 03 | 19 9732 0020 | 09 | 0355 |
| 19 9731 0021 | 02 | 19 9732 0021 | 08 | 04 |
| 19 9731 0022 | 01 | 19 9732 0022 | 07 | 045 |

Таблица 3 соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".

(Измененная редакция, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Количество ячеек, живое сечение и масса сеток

| Номер сетки | Количество ячеек на 1 дм, шт. | Количество ячеек на 1 см, шт. | Живое сечение сетки, % | Масса 1 м сетки, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | никелевой | бронзовой | полутомпаковой |
| 004 | 1429,0 | 20420,0 | 32,7 | 0,183 | 0,181 | - |
| 0045 | 1235,0 | 15252,0 | 30,9 | 0,227 | 0,225 | - |
| 005 | 1163,0 | 13526,0 | 33,8 | 0,215 | 0,212 | - |
| 0056 | 1042,0 | 10858,0 | 34,0 | 0,237 | 0,235 | - |
| 0063 | 971,0 | 9428,0 | 37,4 | 0,221 | 0,219 | - |
| 0071 | 826,0 | 6823,0 | 34,4 | 0,292 | 0,288 | 0,284 |
| 008 | 741,0 | 5491,0 | 35,1 | 0,315 | 0,312 | 0,307 |
| 009 | 666,0 | 4435,0 | 36,0 | 0,342 | 0,338 | 0,332 |
| 01 | 625,0 | 3906,0 | 39,1 | 0,320 | 0,320 | 0,311 |
| 0112 | 521,0 | 2714,0 | 34,0 | 0,475 | 0,471 | 0,462 |
| 0125 | 488,0 | 2381,0 | 37,2 | 0,445 | 0,440 | 0,433 |
| 014 | 435,0 | 1892,0 | 37,0 | 0,501 | 0,496 | 0,487 |
| 016 | 385,0 | 1482,0 | 37,9 | 0,548 | 0,542 | 0,532 |
| 018 | 333,0 | 1109,0 | 36,0 | - | - | 0,664 |
| 02 | 313,0 | 980,0 | 39,1 | - | - | 0,624 |
| 0224 | 291,0 | 847,0 | 42,4 | - | - | 0,581 |
| 025 | 270,0 | 729,0 | 45,6 | - | - | 0,539 |
| 028 | 238,0 | 566,0 | 44,4 | - | - | 0,647 |
| 0315 | 211,0 | 445,0 | 44,0 | - | - | 0,749 |
| 0355 | 194,0 | 376,0 | 47,0 | - | - | 0,689 |
| 04 | 178,0 | 320,0 | 51,0 | - | - | 0,636 |
| 045 | 154,0 | 237,0 | 47,9 | - | - | 0,857 |
| 05 | 133,0 | 177,0 | 44,4 | - | - | 1,157 |
| 056 | 123,0 | 151,0 | 47,8 | - | - | 1,070 |
| 063 | 107,0 | 116,0 | 45,9 | - | - | 1,351 |
| 07 | 100,0 | 100,0 | 49,0 | - | - | 1,242 |
| 08 | 91,0 | 83,0 | 53,0 | - | - | 1,128 |
| 09 | 76,0 | 59,1 | 47,9 | - | - | 1,697 |
| 1 | 71,0 | 51,0 | 51,0 | - | - | 1,575 |
| 1,25 | 61,0 | 37,2 | 57,3 | - | - | 1,337 |
| 1,6 | 47,0 | 22,6 | 58,0 | - | - | 1,641 |
| 2 | 40,0 | 16,0 | 64,0 | - | - | 1,379 |
| 2,5 | 33,3 | 11,2 | 70,0 | - | - | 1,148 |

Живое сечение сетки ( ) в процентах вычисляют по формуле

,

где - диаметр проволоки, мм;

- размер стороны ячейки в свету, мм.

Текст документа сверен по:

официальное издание

Сетки металлические. Типы.

Технические условия: Сб. ГОСТов. -

М.: ИПК Издательство стандартов, 2003