ГОСТ 7419-90

Группа В32

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ДЛЯ РЕССОР

Сортамент

Steel hot-rolled products for springs.

Dimensions

ОКП 09 5700, 09 3200, 09 3100

Дата введения 1992-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.12.90 N 3140

3. ВЗАМЕН ГОСТ 7419.0-78 - ГОСТ 7419.8-78

4. Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт распространяется на горячекатаный полосовой, трапециевидно-ступенчатый, Т-образный, трапециевидный и желобчатый прокат для рессор. Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. Поперечное сечение проката должно соответствовать указанному на черт.1-5.

2. Размеры и справочные величины должны соответствовать указанным в табл.1, 3, 5, 7, 9.

3. По точности прокат изготовляют:

- высокой точности - А;

- повышенной точности - Б;

- обычной точности - В.

4. Предельные отклонения размеров проката не должны превышать указанных в табл.2, 4, 6, 8, 10.

Прокат полосовой

Черт.1

Таблица 1

|  |  | Справочные величины для оси | Масса 1 м профиля, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| мм | , см | , см |  |
|  | 4,5 | 0,03 | 0,13 | 1,41 |
| 40 | 5,0 | 0,04 | 0,17 | 1,57 |
|  | 5,5 | 0,06 | 0,22 | 1,72 |
|  | 6,0 | 0,07 | 0,24 | 1,88 |
|  | 4,5 | 0,03 | 0,15 | 1,59 |
|  | 5,0 | 0,05 | 0,19 | 1,76 |
|  | 5,5 | 0,06 | 0,22 | 1,94 |
|  | 6,0 | 0,08 | 0,27 | 2,12 |
| 45 | 6,5 | 0,11 | 0,32 | 2,29 |
|  | 7,0 | 0,13 | 0,37 | 2,47 |
|  | 7,5 | 0,16 | 0,43 | 2,64 |
|  | 8,0 | 0,19 | 0,48 | 2,82 |
|  | 9,0 | 0,27 | 0,60 | 3,17 |
|  | 5,0 | 0,05 | 0,22 | 1,96 |
|  | 6,0 | 0,09 | 0,30 | 2,35 |
| 50 | 7,0 | 0,14 | 0,41 | 2,74 |
|  | 8,0 | 0,22 | 0,53 | 3,13 |
|  | 5,5 | 0,08 | 0,29 | 2,37 |
|  | 6,0 | 0,10 | 0,33 | 2,59 |
|  | 6,5 | 0,13 | 0,39 | 2,80 |
|  | 7,0 | 0,16 | 0,45 | 3,01 |
| 55 | 7,5 | 0,19 | 0,51 | 3,23 |
|  | 8,0 | 0,23 | 0,58 | 3,45 |
|  | 9,0 | 0,33 | 0,74 | 3,87 |
|  | 9,5 | 0,39 | 0,82 | 4,09 |
|  | 10,0 | 0,46 | 0,91 | 4,30 |
|  | 11,0 | 0,61 | 1,10 | 4,73 |
| 60 | 8,0 | 0,25 | 0,64 | 3,76 |
|  | 9,0 | 0,36 | 0,81 | 4,23 |
|  | 6,5 | 0,15 | 0,43 | 3,21 |
| 63 | 8,0 | 0,27 | 0,67 | 3,95 |
|  | 9,5 | 0,44 | 0,95 | 4,68 |
|  | 11,0 | 0,70 | 1,27 | 5,44 |
|  | 6,0 | 0,15 | 0,40 | 3,06 |
|  | 7,0 | 0,19 | 0,53 | 3,57 |
| 65 | 8,0 | 0,28 | 0,69 | 4,07 |
|  | 9,0 | 0,39 | 0,87 | 4,58 |
|  | 10,0 | 0,54 | 1,08 | 5,09 |
|  | 11,0 | 0,72 | 1,30 | 5,59 |
|  | 5,5 | 0,10 | 0,36 | 3,02 |
|  | 6,5 | 0,17 | 0,42 | 3,57 |
|  | 7,0 | 0,20 | 0,57 | 3,84 |
| 70 | 7,5 | 0,25 | 0,65 | 4,11 |
|  | 8,0 | 0,30 | 0,74 | 4,39 |
|  | 9,0 | 0,42 | 0,94 | 4,93 |
|  | 10,0 | 0,58 | 1,16 | 5,18 |
|  | 12,0 | 1,00 | 1,67 | 6,18 |
|  | 5,5 | 0,11 | 0,40 | 3,24 |
|  | 6,5 | 0,17 | 0,52 | 3,82 |
|  | 7,5 | 0,26 | 0,70 | 4,41 |
|  | 8,0 | 0,32 | 0,80 | 4,70 |
|  | 9,0 | 0,45 | 1,01 | 5,29 |
| 75 | 9,5 | 0,53 | 1,12 | 5,58 |
|  | 10,0 | 0,62 | 1,24 | 5,87 |
|  | 11,0 | 0,82 | 1,49 | 6,45 |
|  | 14,0 | 1,70 | 2,43 | 8,20 |
| 76 | 6,5 | 0,17 | 0,52 | 3,87 |
|  | 9,5 | 0,54 | 1,14 | 5,65 |
| 80 | 10,0 | 0,66 | 1,33 | 6,26 |
|  | 12,0 | 1,14 | 1,91 | 7,53 |
|  | 9,0 | 0,54 | 1,23 | 6,35 |
|  | 10,0 | 0,75 | 1,51 | 7,05 |
| 90 | 11,0 | 0,99 | 1,81 | 7,75 |
|  | 12,0 | 1,29 | 2,15 | 8,45 |
|  | 14,0 | 2,04 | 2,92 | 9,85 |
|  | 16,0 | 3,04 | 3,80 | 11,24 |
|  | 18,0 | 4,26 | 4,79 | 12,62 |
|  | 12,0 | 1,43 | 2,39 | 9,39 |
| 100 | 14,0 | 2,27 | 3,24 | 10,94 |
|  | 18,0 | 4,80 | 5,33 | 14,03 |
|  | 20,0 | 6,57 | 6,57 | 15,57 |
|  | 10,5 | 0,99 | 1,87 | 8,39 |
| 102 | 12,0 | 1,46 | 2,44 | 9,58 |
|  | 14,0 | 2,33 | 3,15 | 11,16 |
|  | 16,0 | 3,45 | 4,31 | 12,74 |
|  | 7,0 | 0,35 | 0,97 | 6,59 |
| 120 | 12,0 | 1,72 | 2,87 | 11,28 |
|  | 14,0 | 2,73 | 3,90 | 13,14 |
|  | 16,0 | 4,06 | 5,08 | 15,00 |
|  | 10,0 | 1,08 | 2,17 | 10,19 |
| 130 | 12,0 | 1,86 | 3,11 | 12,22 |
|  | 14,0 | 2,96 | 4,22 | 14,24 |
| 150 | 12,0 | 2,15 | 3,58 | 14,10 |
|  | 14,0 | 3,41 | 4,83 | 16,44 |
| Примечания: 1. По требованию потребителей радиус закругления должен быть . 2. При проектировании новых рессор не применять полосы шириной 63, 76 и 102 мм. 3. Для предприятий Минавтосельхозмаша изготавливаются полосы размером 25х152 и 35х152 мм. |

Таблица 2

мм

| Ширина | Точность прокатки | Предельное отклонение |
| --- | --- | --- |
|  |  | по ширине | по толщине |
|  |  |  | до 7,5 включ. | св. 7,5 до 12 включ. | св. 12 |
| До 50 включ. | Высокая | ±0,20 | ±0,10 | ±0,13 | - |
|  | Повышенная | ±0,30 | ±0,12 | ±0,15 | - |
|  | Обычная | ±0,50 | ±0,15 | ±0,20 | - |
| Св. 50 до 100 включ. | Высокая | ±0,30 | ±0,10 | +0,10 -0,18 | +0,10 -0,20 |
|  | Повышенная | ±0,40 | +0,10 -0,14 | +0,10 -0,22 | +0,15 -0,25 |
|  | Обычная | ±0,70 | +0,10 -0,20 | +0,15 -0,26 | +0,20 -0,30 |
| Св. 100 | Высокая | ±0,40 | - | +0,10 -0,20 | +0,15 -0,25 |
|  | Повышенная | ±0,60 | - | +0,15 -0,25 | +0,20 -0,30 |
|  | Обычная | ±1,0 | - | +0,20 -0,30 | +0,25 -0,35 |

Прокат трапециевидно-ступенчатый

Черт.2

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  | Справочные величины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | для оси | Масса 1 м профиля, кг |
|  | , см | , см |  |
|  |  |  | 6,0 | 2,0 | 2,68 | 2,0 | 0,063 | 0,235 | 1,73 |
| 45 | 29 | 8,0 | 6,5 | 2,1 | 2,91 | 2,2 | 0,081 | 0,278 | 1,87 |
|  |  |  | 7,0 | 2,3 | 3,13 | 2,3 | 0,100 | 0,319 | 2,00 |
|  |  |  | 6,0 | 2,0 | 2,69 | 2,0 | 0,078 | 0,290 | 2,13 |
|  |  |  | 6,5 | 2,1 | 2,92 | 2,2 | 0,100 | 0,342 | 2,31 |
| 55 | 36 | 9,5 | 7,0 | 2,3 | 3,14 | 2,3 | 0,124 | 0,395 | 2,49 |
|  |  |  | 8,0 | 2,7 | 3,59 | 2,6 | 0,185 | 0,515 | 2,84 |
|  |  |  | 9,0 | 3,0 | 4,05 | 3,0 | 0,264 | 0,652 | 3,19 |
|  |  |  | 6,0 | 2,0 | 2,69 | 2,0 | 0,092 | 0,342 | 2,51 |
|  |  |  | 6,5 | 2,1 | 2,91 | 2,2 | 0,117 | 0,402 | 2,72 |
|  |  |  | 7,0 | 2,3 | 3,13 | 2,3 | 0,146 | 0,466 | 2,92 |
| 65 | 42 | 11,5 | 8,0 | 2,7 | 3,58 | 2,6 | 0,218 | 0,609 | 3,34 |
|  |  |  | 9,0 | 3,0 | 4,03 | 3,0 | 0,309 | 0,767 | 3,76 |
|  |  |  | 10,0 | 3,3 | 4,47 | 3,3 | 0,424 | 0,949 | 4,17 |
|  |  |  | 11,0 | 3,7 | 4,92 | 3,6 | 0,563 | 1,144 | 4,58 |
|  |  |  | 12,0 | 4,0 | 5,36 | 4,0 | 0,729 | 1,360 | 4,99 |
|  |  |  | 7,0 | 2,3 | 3,14 | 2,3 | 0,170 | 0,541 | 3,39 |
|  |  |  | 8,0 | 2,7 | 3,59 | 2,6 | 0,253 | 0,705 | 3,87 |
|  |  |  | 9,0 | 3,0 | 4,04 | 3,0 | 0,360 | 0,891 | 4,35 |
| 75 | 49 | 13,0 | 10,0 | 3,3 | 4,49 | 3,3 | 0,493 | 1,098 | 4,84 |
|  |  |  | 11,0 | 3,7 | 4,93 | 3,6 | 0,665 | 1,349 | 5,31 |
|  |  |  | 12,0 | 4,0 | 5,38 | 4,0 | 0,849 | 1,578 | 5,79 |
|  |  |  | 14,0 | 4,7 | 6,27 | 4,6 | 1,343 | 2,142 | 6,75 |
|  |  |  | 10,0 | 3,3 | 4,47 | 3,3 | 0,589 | 1,318 | 5,78 |
|  |  |  | 11,0 | 3,7 | 4,92 | 3,6 | 0,782 | 1,589 | 6,35 |
|  |  |  | 12,0 | 4,0 | 5,36 | 4,0 | 1,014 | 1,892 | 6,92 |
| 90 | 58 | 16,0 | 14,0 | 4,7 | 6,25 | 4,0 | 1,606 | 2,570 | 8,07 |
|  |  |  | 16,0 | 5,3 | 7,15 | 5,3 | 2,392 | 3,345 | 9,21 |
|  |  |  | 18,0 | 6,0 | 8,03 | 6,0 | 3,395 | 4,228 | 10,35 |
|  |  |  | 20,0 | 6,7 | 8,92 | 6,6 | 4,644 | 5,206 | 11,49 |
|  |  |  | 11,0 | 3,7 | 4,93 | 3,6 | 0,875 | 1,775 | 7,08 |
|  |  |  | 12,0 | 4,0 | 5,38 | 4,0 | 1,134 | 2,108 | 7,72 |
|  |  |  | 14,0 | 4,7 | 6,27 | 4,6 | 1,797 | 2,866 | 9,00 |
| 100 | 65 | 17,5 | 16,0 | 5,3 | 7,17 | 5,3 | 2,676 | 3,732 | 10,28 |
|  |  |  | 18,0 | 6,0 | 8,06 | 6,0 | 3,800 | 4,715 | 11,56 |
|  |  |  | 20,0 | 6,7 | 8,95 | 6,6 | 5,199 | 5,809 | 12,82 |
|  |  |  | 16,0 | 5,3 | 7,17 | 5,3 | 3,222 | 4,493 | 12,35 |
| 120 | 78 | 21,0 | 18,0 | 6,0 | 8,06 | 6,0 | 4,577 | 5,679 | 13,88 |
|  |  |  | 20,0 | 6,7 | 8,95 | 6,6 | 6,265 | 7,000 | 15,41 |
| Примечания: 1. Размеры и приведены для построения калибра. 2. Предельные отклонения по размерам и должны соответствовать предельным отклонениям по ширине полосы . |

Таблица 4

мм

| Ширина | Точность прокатки | Предельное отклонение |
| --- | --- | --- |
|  |  | по ширине | по толщине |
|  |  |  | до 7,5 включ. | св. 7,5 до 12 включ. | св. 12 |
| До 55 включ. | Высокая | ±0,20 | ±0,10 | - | - |
|  | Повышенная | ±0,40 | ±0,15 | - | - |
|  | Обычная | ±0,60 | ±0,20 | - | - |
| Св. 55 до 100 включ. | Высокая | +0,15 -0,45 | +0,10 -0,14 | +0,10 -0,15 | +0,10 -0,20 |
|  | Повышенная | +0,20 -0,60 | +0,10 -0,20 | +0,10 -0,20 | +0,15 -0,25 |
|  | Обычная | +0,40 -1,00 | +0,15 -0,25 | +0,20 -0,25 | +0,25 -0,35 |
| Св. 100 | Высокая | +0,20 -0,60 | - | +0,10 -0,15 | +0,15 -0,25 |
|  | Повышенная | +0,40 -0,80 | - | +0,15 -0,20 | +0,20 -0,30 |
|  | Обычная | +0,70 -1,30 | - | +0,20 -0,25 | +0,25 -0,35 |

Прокат Т-образный

Черт.3

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  | Справочные величины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | для оси | Масса 1 м профиля, кг |
|  | , см | , см |  |
|  |  |  | 9,0 | 3,6 | 3,92 | 4,5 | 0,293 | 0,747 | 3,47 |
| 65 | 40 | 12,5 | 10,0 | 4,0 | 4,35 | 5,0 | 0,400 | 0,920 | 3,85 |
|  |  |  | 11,0 | 4,4 | 4,77 | 5,5 | 0,529 | 1,109 | 4,23 |
|  |  |  | 12,0 | 4,8 | 5,20 | 6,0 | 0,684 | 1,315 | 4,60 |
|  |  |  | 9,0 | 3,6 | 4,13 | 4,5 | 0,376 | 0,910 | 4,39 |
|  |  |  | 10,0 | 4,0 | 4,58 | 5,0 | 0,514 | 1,122 | 4,87 |
| 75 | 55 | 10,0 | 11,0 | 4,4 | 5,03 | 5,5 | 0,682 | 1,356 | 5,35 |
|  |  |  | 12,0 | 4,8 | 5,49 | 6,0 | 0,882 | 1,607 | 5,82 |
|  |  |  | 14,0 | 5,6 | 6,39 | 7,0 | 1,391 | 2,177 | 6,77 |
|  |  |  | 10,0 | 4,0 | 4,53 | 5,0 | 0,604 | 1,333 | 5,72 |
|  |  |  | 11,0 | 4,4 | 4,98 | 5,5 | 0,802 | 1,610 | 6,28 |
|  |  |  | 12,0 | 4,8 | 5,42 | 6,0 | 1,038 | 1,915 | 6,84 |
| 90 | 63 | 13,5 | 14,0 | 5,6 | 6,32 | 7,0 | 1,638 | 2,592 | 7,96 |
|  |  |  | 16,0 | 6,4 | 7,21 | 8,0 | 2,430 | 3,370 | 9,07 |
|  |  |  | 18,0 | 7,2 | 8,10 | 9,0 | 3,439 | 4,246 | 10,18 |
|  |  |  | 20,0 | 8,0 | 8,98 | 10,0 | 4,688 | 5,220 | 11,28 |
|  |  |  | 11,0 | 4,4 | 4,98 | 5,5 | 0,894 | 1,795 | 6,99 |
|  |  |  | 12,0 | 4,8 | 5,43 | 6,0 | 1,157 | 2,131 | 7,61 |
| 100 | 70 | 15,0 | 14,0 | 5,6 | 6,32 | 7,0 | 1,828 | 2,892 | 8,86 |
|  |  |  | 16,0 | 6,4 | 7,22 | 8,0 | 2,714 | 3,759 | 10,10 |
|  |  |  | 18,0 | 7,2 | 8,11 | 9,0 | 3,843 | 4,739 | 11,34 |
|  |  |  | 20,0 | 8,0 | 9,00 | 10,0 | 5,242 | 5,824 | 12,57 |
|  |  |  | 16,0 | 6,4 | 7,23 | 8,0 | 3,280 | 4,537 | 12,16 |
| 120 | 84 | 18,0 | 18,0 | 7,2 | 8,12 | 9,0 | 4,650 | 5,727 | 13,66 |
|  |  |  | 20,0 | 8,0 | 9,02 | 10,0 | 6,349 | 7,039 | 15,14 |
| Примечания: 1. Размеры и приведены для построения калибра. 2. Предельные отклонения по размерам и должны соответствовать предельным отклонениям по ширине полосы . |

Таблица 6

мм

| Ширина | Точность прокатки | Предельное отклонение |
| --- | --- | --- |
|  |  | по ширине | по размерам и при толщине |
|  |  |  | до 12 включ. | св. 12 |
| Св. 50 до 100 включ. | Высокая | ±0,30 | +0,10 -0,14 | +0,10 -0,20 |
|  | Повышенная | ±0,40 | +0,15 -0,20 | +0,15 -0,25 |
|  | Обычная | ±0,70 | +0,20 -0,25 | +0,25 -0,30 |
| Св. 100 | Высокая | ±0,30 | - | +0,15 -0,20 |
|  | Повышенная | ±0,40 | - | +0,20 -0,25 |
|  | Обычная | ±0,70 | - | +0,25 -0,30 |

Прокат трапециевидный

Черт.4

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  | Справочные величины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | для оси | Масса 1 м профиля, кг |
|  | , см | , см |  |
|  |  |  | 6,0 | 2,79 | 1,00 | 50 | 0,068 | 0,244 | 1,86 |
| 45 | 25 | 10,0 | 6,5 | 3,02 | 1,00 | 50 | 0,086 | 0,285 | 2,02 |
|  |  |  | 7,0 | 3,31 | 1,15 | 50 | 0,108 | 0,326 | 2,18 |
|  |  |  | 6,0 | 2,79 | 1,00 | 100 | 0,081 | 0,290 | 2,23 |
|  |  |  | 6,5 | 3,01 | 1,00 | 100 | 0,103 | 0,342 | 2,41 |
| 55 | 30 | 12,5 | 7,0 | 2,19 | 1,15 | 100 | 0,129 | 0,404 | 2,61 |
|  |  |  | 8,0 | 3,71 | 1,35 | 100 | 0,193 | 0,520 | 3,00 |
|  |  |  | 9,0 | 4,19 | 1,50 | 100 | 0,277 | 0,661 | 3,38 |
| 63 | 35 | 14,0 | 12,0 | 5,00 | 2,00 | 100 | 0,721 | 1,331 | 5,06 |
|  |  |  | 6,0 | 2,68 | 1,00 | 100 | 0,095 | 0,354 | 2,63 |
|  |  |  | 7,0 | 3,25 | 1,15 | 100 | 0,150 | 0,462 | 3,06 |
| 65 | 35 | 15,0 | 8,0 | 3,70 | 1,35 | 100 | 0,225 | 0,608 | 3,57 |
|  |  |  | 9,0 | 4,11 | 1,50 | 100 | 0,321 | 0,781 | 3,94 |
|  |  |  | 10,0 | 4,60 | 1,65 | 100 | 0,442 | 0,961 | 4,39 |
|  |  |  | 11,0 | 5,10 | 1,85 | 100 | 0,590 | 1,157 | 4,84 |
| Примечания: 1. Размеры и приведены для построения калибра. 2. Предельные отклонения по размерам и должны соответствовать предельным отклонениям по ширине полосы . |

Таблица 8

мм

| Ширина | Точность прокатки | Предельные отклонения |
| --- | --- | --- |
|  |  | по ширине | по толщине |
|  |  |  | до 7,5 включ. | св. 7,5 до 12 включ. | св. 12 |
| До 50 включ. | Высокая | ±0,20 | ±0,10 | - | - |
|  | Повышенная | ±0,40 | ±0,13 | - | - |
|  | Обычная | ±0,60 | ±0,15 | - | - |
| Св. 50 до 100 включ. | Высокая | ±0,30 | +0,10 -0,14 | +0,10 -0,14 | +0,10 -0,18 |
|  | Повышенная | ±0,40 | +0,10 -0,20 | +0,10 -0,20 | +0,10 -0,22 |
|  | Обычная | ±0,70 | +0,15 -0,25 | +0,15 -0,25 | +0,20 -0,30 |

Прокат желобчатый

Черт.5

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  | Справочные величины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | для оси | Масса 1 м профиля, кг |
|  | , см | , см |  |
| 63 | 10 | 5,41 |  | 5 | 3,75 | 4,5 | 3,75 | 0,58 | 0,69 | 4,84 |
|  | 13 | 6,92 |  |  |  |  |  | 1,21 | 1,23 | 6,32 |
|  | 7 | 3,69 | От 20 до 40 | 4 | 2,75 | 3,5 | 2,75 | 0,23 | 0,38 | 4,09 |
| 76 | 10 | 5,20 |  | 5 | 3,75 | 4,5 | 3,75 | 0,65 | 0,86 | 5,88 |
|  | 11 | 5,70 |  | 5 | 3,75 | 4,5 | 3,75 | 0,86 | 1,06 | 6,48 |
|  | 13 | 6,85 |  | 5 | 3,75 | 4,5 | 3,75 | 1,45 | 1,46 | 7,65 |
| 89 | 10 | 5,29 |  | 5 | 3,75 | 4,5 | 3,75 | 0,80 | 0,94 | 6,88 |
|  | 13 | 6,80 |  | 5 | 3,75 | 4,5 | 3,75 | 1,69 | 1,70 | 8,98 |
| 100 | 13 | 6,76 |  | 5 | 3,75 | 4,5 | 3,75 | 1,89 | 1,89 | 10,10 |
| 110 | 13 | 6,74 |  | 5 | 3,75 | 4,5 | 3,75 | 2,08 | 2,07 | 11,12 |
|  | 12 | 6,22 |  | 5 | 3,75 | 4,5 | 3,75 | 1,79 | 1,88 | 11,20 |
| 120 | 13 | 6,72 |  | 5 | 3,75 | 4,5 | 3,75 | 2,26 | 2,25 | 12,14 |
|  | 16 | 8,22 |  | 5 | 3,75 | 4,5 | 3,75 | 4,16 | 3,61 | 15,00 |

Таблица 10

| Ширина | Точность прокатки | Предельное отклонение | Откло- нение от симмет- ричности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по ширине | по толщине | по впадине | по выступу |  |
|  |  |  | до 10 включ. | св. 10 |  |  |  |
| До 100 | Высокая | +0,20 -0,30 | +0,10 | +0,15 | +0,4 | -0,4 | 0,3 |
|  | Повышенная | +0,30 -0,70 | +0,15 | +0,25 | +0,5 | -0,5 | 0,5 |
|  | Обычная | +0,60 -1,40 | +0,20 | +0,30 | +0,6 | -0,6 | 0,5 |
| Св. 100 | Высокая | +0,30 -0,60 | -0,20 | -0,20 | +0,4 | -0,4 | 0,3 |
|  | Повышенная | +0,70 -1,30 | -0,25 | -0,30 | +0,5 | -0,5 | 0,5 |
|  | Обычная | +1,00 -2,00 | -0,30 | -0,40 | +0,6 | -0,6 | 0,5 |
| Примечание. Контроль размеров выступа и впадины проводится по калибрам валков. |

5. Прокат изготовляют длиной от 2 до 6 м. По требованию потребителя прокат изготавляют длиной свыше 6 м.

6. Прокат изготовляют:

- мерной длины;

- кратной мерной длины;

- мерной длины с немерными отрезками длиной не менее 1,5 м массой не более 10% массы партии;

- кратной мерной длины с отрезками длиной не менее 1,5 м массой не более 10% массы партии;

- немерной длины.

7. Предельные отклонения по длине проката должны соответствовать указанным в табл.11.

Таблица 11

| Длина проката | Точность прокатки | Предельное отклонение по длине проката, мм |
| --- | --- | --- |
| До 4 м включ. | Высокая | +20 |
|  | Повышенная | +30 |
|  | Обычная | +40 |
| Св. 4 м | Высокая | +20 |
|  | Повышенная | +40 |
|  | Обычная | +60 |

8. Прокат должен быть обрезан. Косина реза не должна превышать 5% ширины для проката шириной до 80 мм и 3% ширины для проката шириной свыше 80 мм.

9. Скручивание проката вокруг продольной оси не допускается.

10. Серповидность и неплоскостность полос на 1 м длины не должна превышать значений, указанных в табл.12.

Таблица 12

мм

| Толщина проката | Точность прокатки | Серповидность | Неплоскостность |
| --- | --- | --- | --- |
| До 7,5 включ. | Высокая | 1,0 | 1,5 |
|  | Повышенная | 1,5 | 4,0 |
|  | Обычная | 2,5 | 7,0 |
| Св. 7,5 | Высокая | 1,0 | 1,0 |
|  | Повышенная | 1,5 | 2,0 |
|  | Обычная | 2,5 | 4,0 |

11. Общая неплоскостность не должна превышать произведения неплоскостности 1 м на длину проката в метрах.

12. Серповидность проката на участке длиной 2 м не должна превышать удвоенных значений серповидности, приведенных в табл.12.

13. Разность по толщине кромок проката в одном сечении не должна превышать значений, указанных в табл.13.

Таблица 13

мм

| Ширина проката | Точность прокатки | Разность по толщине кромок при толщине проката |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 7,5 включ. | св. 7,5 до 12 включ. | св. 12 |
| До 50 включ. | Высокая | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
|  | Повышенная | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
|  | Обычная | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
| Св. 50 до 100 включ. | Высокая | 0,05 | 0,05 | 0,08 |
|  | Повышенная | 0,07 | 0,07 | 0,10 |
|  | Обычная | 0,08 | 0,08 | 0,12 |
| Св. 100 | Высокая | 0,07 | 0,08 | 0,10 |
|  | Повышенная | 0,08 | 0,10 | 0,12 |
|  | Обычная | 0,10 | 0,12 | 0,14 |

Контроль толщины кромок проката, приведенного на черт.2, 3, 4, в одном сечении проводится на прямоугольном участке .

14. По согласованию изготовителя с потребителем для полосового рессорного проката, применяемого в железнодорожном транспорте, разность по толщине кромок в одном сечении не должна превышать допуска на толщину.

15. Разность толщины кромки и середины полосы в одном сечении не должна превышать значения, указанного в табл.14. При этом каждая горизонтальная поверхность может быть или выпуклой, или вогнутой.

Таблица 14

мм

| Толщина проката | Точность прокатки | Разность толщины кромки и середины полосы |
| --- | --- | --- |
| До 7,5 включ. | Высокая | 0,08 |
|  | Повышенная | 0,12 |
|  | Обычная | 0,20 |
| Св. 7,5 до 12 включ. | Высокая | 0,12 |
|  | Повышенная | 0,20 |
|  | Обычная | 0,30 |
| Св. 12 | Высокая | 0,15 |
|  | Повышенная | 0,25 |
|  | Обычная | 0,40 |

16. Размеры, на которые не установлены предельные отклонения, обеспечиваются технологией изготовления.

Текст документа сверен по:

официальное издание

Стальной листовой прокат. Сортамент: Сб. ГОСТов. -

М.: ИПК Издательство стандартов, 2003