ГОСТ 859-2001

Группа В51

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МЕДЬ

Марки

Соррег. Gгаdes

МКС 77.120.30

ОКП 17 3320

Дата введения 2002-03-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 503 "Медь"

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 19 от 24 мая 2001 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 июля 2001 г. N 301-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 859-2001 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 марта 2002 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 859-78

Внесена поправка, опубликованная в ИУС N 1, 2001 г.

Поправка внесена юридическим бюро "КОДЕКС" по тексту  ИУС N 1, 2001 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на медь, изготовляемую в виде катодов, а также литых и деформированных полуфабрикатов.

Стандарт пригоден для целей сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9717.1-82 Медь. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотоэлектрической регистрацией спектра

ГОСТ 9717.2-82 Медь. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотографической регистрацией спектра

ГОСТ 9717.3-82 Медь. Метод спектрального анализа по оксидным стандартным образцам

ГОСТ 13938.1-78 Медь. Методы определения меди

ГОСТ 13938.2-78 Медь. Методы определения серы

ГОСТ 13938.3-78 Медь. Метод определения фосфора

ГОСТ 13938.4-78 Медь. Методы определения железа

ГОСТ 13938.5-78 Медь. Методы определения цинка

ГОСТ 13938.6-78 Медь. Методы определения никеля

ГОСТ 13938.7-78 Медь. Методы определения свинца

ГОСТ 13938.8-78 Медь. Методы определения олова

ГОСТ 13938.9-78 Медь. Методы определения серебра

ГОСТ 13938.10-78 Медь. Методы определения сурьмы

ГОСТ 13938.11-78 Медь. Метод определения мышьяка

ГОСТ 13938.12-78 Медь. Методы определения висмута

ГОСТ 13938.13-93 Медь. Методы определения кислорода

ГОСТ 13938.15-88 Медь. Методы определения хрома и кадмия

ГОСТ 27981.0-88 Медь высокой чистоты. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 27981.1-88 Медь высокой чистоты. Методы атомно-спектрального анализа

ГОСТ 27981.2-88 Медь высокой чистоты. Метод химико-атомно-эмиссионного анализа

ГОСТ 27981.3-88 Медь высокой чистоты. Метод эмиссионно-спектрального анализа с фотоэлектрической регистрацией спектра

ГОСТ 27981.4-88 Медь высокой чистоты. Методы атомно-абсорбционного анализа

ГОСТ 27981.5-88 Медь высокой чистоты. Фотометрические методы анализа

ГОСТ 27981.6-88 Медь высокой чистоты. Полярографические методы анализа

СТ СЭВ 543-77 Числа. Правила записи и округления

3 Технические требования

3.1 Химический состав меди должен соответствовать указанному в таблицах 1 и 2. При учете и оформлении сопроводительной документации допускается указывать массовую долю примесей в меди всех марок в граммах на тонну (частях на миллион, ррм).

Таблица 1 - Химический состав катодной меди

|  | В процентах |
| --- | --- |
| Элемент | Массовая доля для марок |
|  | М00к | М0к | М1к | М2к |
| Медь, не менее | - | 99,97 | 99,95 | 99,93 |
| Примеси по группам, не более: |  |  |  |  |
| 1 | Висмут | 0,00020 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 |
|  | Селен | 0,00020 | - | - | - |
|  | Теллур | 0,00020 | - | - | - |
|  | Сумма 1-й группы | 0,00030 | - | - | - |
| 2 | Хром | - | - | - | - |
|  | Марганец | - | - | - | - |
|  | Сурьма | 0,0004 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
|  | Кадмий | - | - | - | - |
|  | Мышьяк | 0,0005 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
|  | Фосфор | - | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
|  | Сумма 2-й группы | 0,0015 | - | - | - |
| 3 | Свинец | 0,0005 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| 4 | Сера | 0,0015 | 0,002 | 0,004 | 0,010 |
| 5 | Олово | - | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
|  | Никель | - | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
|  | Железо | 0,0010 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
|  | Кремний | - | - | - | - |
|  | Цинк | - | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
|  | Кобальт | - | - | - | - |
|  | Сумма 5-й группы | 0,0020 | - | - | - |
| 6 | Серебро | 0,0020 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
| Сумма перечисленных примесей | 0,0065 | - | - | - |
| Кислород, не более | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,03 |

Таблица 2 - Химический состав литой и деформированной меди

| В процентах |
| --- |
|  | Массовая доля элемента |  |
| Обозна- чение |  |  | Примесей, не более |  |
| марок | Медь, не менее | Медь + серебро, не менее | Висмут | Же- лезо | Ни- кель | Цинк | Оло- во | Сурь- ма | Мышь- як | Сви- нец | Сера | Кисло- род | Фос- фор | Се- ребро | Способ получения (справочный) |
| М00б | 99,99 | - | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0003 | 0,002 | Переплавка катодов в восста- новительной или в инертной атмос- фере или вакууме |
| М0б | - | 99,97 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | - |  |
| М1б | - | 99,95 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | - |  |
| М00 | 99,96 | - | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,03 | 0,0005 | 0,002 | Переплавка катодов |
| М0 | - | 99,93 | 0,0005 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,04 | - | - |  |
| М1 | - | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,004 | 0,05 | - | - |  |
| М1р |  | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,002- 0,012 | - | Переплавка катодов и лома меди с раскис- ением фосфором |
| М1ф | - | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | - | 0,012- 0,04 | - |  |
| М2р |  | 99,70 | 0,002 | 0,05 | 0,2 | - | 0,05 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005- 0,06 | - |  |
| М3р | - | 99,50 | 0,003 | 0,05 | 0,2 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,005- 0,06 | - |  |
| М2 |  | 99,70 | 0,002 | 0,05 | 0,2 | - | 0,05 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | - | - | Огневое рафини- рование и пере- плавка отходов и лома меди |
| МЗ | - | 99,50 | 0,003 | 0,05 | 0,2 | " | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | - | - |  |
| Примечания |
| 1 В меди марок М00б и М00 массовая доля селена не должна превышать 0,0005 %, теллура - 0,0005 %. |
| 2 По соглашению (контракту) изготовителя с потребителем допускается изготовление меди марки М0б с массовой долей кислорода не более 0,002 %. |
| 3 В обозначение меди марок М1 и М1р, предназначенной для электротехнической промышленности и подлежащей испытаниям на электропроводность, дополнительно включают букву Е. |

3.2 Массовую долю элементов, не указанных в таблицах 1 и 2, устанавливают по соглашению (контракту) сторон.

3.3 Требования к физическим свойствам меди - удельному электрическому сопротивлению, спиральному удлинению (способности к рекристаллизации при заданных параметрах термической обработки), механическим свойствам устанавливают в стандартах на конкретные виды продукции и (или) соглашением (контрактом) сторон.

3.4 Химический состав меди в зависимости от марок определяют по ГОСТ 13938.1 - ГОСТ 13938.13, ГОСТ 13938.15, ГОСТ 9717.1 - ГОСТ 9717.3, ГОСТ 27981.0 - ГОСТ 27981.6.

Допускается использование других методов анализа, по точности не уступающих приведенным выше.

Арбитражные методы анализа указывают в стандартах на конкретные виды продукции.

3.5 Результаты анализа каждого элемента округляют по правилам округления, установленным СТ СЭВ 543, до количества знаков, предусмотренных таблицами 1 и 2.

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 2001