ГОСТ 2591-2006

Группа В22

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КВАДРАТНЫЙ

Сортамент

Square hot-rolled steel bars. Dimensions

МКС 77.140.60

ОКП 09 3100

09 3200

09 3300

Дата введения 2009-07-01

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-97 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом "УкрНИИМет" Украинского государственного научно-технического центра "Энергосталь", Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 327 "Прокат сортовой, фасонный и специальные профили"

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 30 от 7 декабря 2006 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минторгэкономразвития |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Российская Федерация | RU | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Госпотребстандарт Украины |

4 Настоящий стандарт соответствует региональному стандарту ЕН 10059:2003 "Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный общего назначения. Размеры и предельные отклонения по форме и размерам" (EN 10059:2003 "Hot rolled square steel bars for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions") в части требований к сортаменту.

Степень соответствия - неэквивалентный (NEQ)

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2008 г. N 196-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 2591-2006 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2009 г.

6 ВЗАМЕН ГОСТ 2591-88

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе "Национальные стандарты".

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе "Национальные стандарты", а текст изменений - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты"

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на сортовой стальной горячекатаный прокат квадратного сечения (далее - прокат) с размерами сторон от 6 до 200 мм включительно.

Прокат размерами свыше 200 мм изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации).

2 Классификация. Основные параметры и размеры

2.1 Прокат подразделяют:

- по точности прокатки:

повышенной - Б1, Б2;

обычной - В1, В2, В3, В4, В5;

- по длине:

мерной - МД;

мерной с немерной длиной - МД1*;

кратной мерной - КД;

кратной мерной с немерной длиной - КД1*;

немерной - НД;

ограниченной в пределах немерной - ОД;

ограниченной с немерной длиной - ОД1*;

в мотках - НМД;

- по предельным отклонениям по длине проката мерной и кратной мерной длины по группам: БД и ВД;

- по кривизне на классы: I, II, III, IV.

_______________

* При поставке проката мерной с немерной длиной (МД1), кратной мерной с немерной длиной (КД1) и ограниченной с немерной длиной (ОД1) допускается наличие проката немерной длины в количестве не более 5% массы партии.

2.2 Номинальная сторона проката, предельные отклонения по ней, площадь поперечного сечения и масса 1 м длины проката должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

Рисунок 1

Таблица 1

| Номинальная сторона квадрата , мм | Предельное отклонение, мм, при точности прокатки | Площадь поперечного сечения, см | Масса 1 м длины проката, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Б1 | Б2* | В1 | В2* |  |  |
| 6,0 | +0,1 -0,5 | ±0,30 | +0,3 -0,5 | ±0,4 | 0,360 | 0,283 |
| 7,0 |  |  |  |  | 0,490 | 0,385 |
| 8,0 |  |  |  |  | 0,640 | 0,502 |
| 9,0 |  |  |  |  | 0,810 | 0,636 |
| 10,0 |  |  |  |  | 1,000 | 0,785 |
| 11,0 |  |  |  |  | 1,210 | 0,950 |
| 12,0 |  |  |  |  | 1,440 | 1,130 |
| 13,0 |  |  |  |  | 1,690 | 1,327 |
| 14,0 |  |  |  |  | 1,960 | 1,539 |
| 15,0 |  |  |  | ±0,5 | 2,250 | 1,766 |
| 16,0 |  |  |  |  | 2,560 | 2,010 |
| 17,0 |  |  |  |  | 2,890 | 2,269 |
| 18,0 |  |  |  |  | 3,240 | 2,543 |
| 19,0 |  |  |  |  | 3,610 | 2,834 |
| 20,0 | +0,2 -0,5 | ±0,35 | +0,4 -0,5 |  | 4,000 | 3,140 |
| 21,0 |  |  |  |  | 4,410 | 3,462 |
| 22,0 |  |  |  |  | 4,840 | 3,799 |
| 23,0 |  |  |  |  | 5,290 | 4,153 |
| 24,0 |  |  |  |  | 5,760 | 4,522 |
| 25,0 |  |  |  |  | 6,250 | 4,906 |
| 26,0 | +0,2 -0,7 | ±0,45 | +0,3 -0,7 | ±0,6 | 6,760 | 5,307 |
| 27,0 |  |  |  |  | 7,290 | 5,723 |
| 28,0 |  |  |  |  | 7,840 | 6,154 |
| 29,0 |  |  |  |  | 8,410 | 6,602 |
| 30,0 |  |  |  |  | 9,000 | 7,065 |
| 32,0 |  |  | +0,4 -0,7 |  | 10,240 | 8,038 |
| 34,0 |  |  |  |  | 11,560 | 9,075 |
| 35,0 |  |  |  |  | 12,250 | 9,616 |
| 36,0 |  |  |  | ±0,8 | 12,960 | 10,174 |
| 38,0 |  |  |  |  | 14,440 | 11,335 |
| 40,0 |  |  |  |  | 16,000 | 12,560 |
| 42,0 |  |  |  |  | 17,640 | 13,847 |
| 45,0 | +0,2 -1,0 | ±0,60 | +0,4 -1,0 |  | 20,250 | 15,896 |
| 46,0 |  |  |  |  | 21,160 | 16,611 |
| 48,0 |  |  |  |  | 23,040 | 18,086 |
| 50,0 |  |  |  |  | 25,000 | 19,625 |
| 52,0 |  |  |  | ±1,0 | 27,040 | 21,226 |
| 55,0 |  |  |  |  | 30,250 | 23,746 |
| 58,0 |  |  |  |  | 33,640 | 26,407 |
| 60,0 | +0,3 -1,1 | ±0,70 | +0,5 -1,1 |  | 36,000 | 28,260 |
| 63,0 |  |  |  |  | 39,690 | 31,157 |
| 65,0 |  |  |  |  | 42,250 | 33,166 |
| 70,0 |  |  |  |  | 49,000 | 38,465 |
| 75,0 |  |  |  |  | 56,250 | 44,156 |
| 80,0 | +0,3 -1,3 | ±0,80 | +0,5 -1,3 |  | 64,000 | 50,240 |
| 85,0 |  |  |  |  | 72,250 | 56,716 |
| 90,0 |  |  |  |  | 81,000 | 63,585 |
| 93,0 |  |  |  | ±1,3 | 86,490 | 67,895 |
| 95,0 |  |  |  |  | 90,250 | 70,846 |
| 100,0 | +0,4 -1,7 | ±1,05 | +0,6 -1,7 |  | 100,000 | 78,500 |
| 105,0 |  |  |  | ±1,5 | 110,250 | 86,546 |
| 110,0 |  |  |  |  | 121,000 | 94,985 |
| 115,0 |  |  |  |  | 132,250 | 103,816 |
| 120,0 | +0,6 -2,0 | ±1,30 | +0,8 -2,0 |  | 144,000 | 113,040 |
| 125,0 |  |  |  | ±1,8 | 156,250 | 122,656 |
| 130,0 |  |  |  |  | 169,000 | 132,665 |
| 135,0 |  |  |  |  | 182,250 | 143,066 |
| 140,0 |  |  |  |  | 196,000 | 153,860 |
| 145,0 |  |  |  |  | 210,250 | 165,046 |
| 150,0 |  |  |  |  | 225,000 | 176,625 |
| 160,0 | - | - | +0,9 -2,5 | - | 256,000 | 200,960 |
| 170,0 |  |  |  |  | 289,000 | 226,865 |
| 180,0 |  |  |  |  | 324,000 | 254,340 |
| 190,0 |  |  |  |  | 361,000 | 283,385 |
| 200,0 |  |  |  |  | 400,000 | 314,000 |
| * По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации). Примечания 1 Площадь поперечного сечения и масса 1 м длины проката вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м длины проката плотность стали принята равной 7,85 г/см. Масса 1 м длины и площадь поперечного сечения проката являются справочными величинами. 2 По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) прокат изготовляют промежуточных размеров с предельными отклонениями по ближайшему меньшему размеру. |

2.2.1 Прокат с точностью прокатки В2 (таблица 1) допускается изготовлять с плюсовыми предельными отклонениями, равными по величине сумме предельных отклонений по стороне квадрата (ВЗ).

2.3 По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) прокат изготовляют с плюсовыми предельными отклонениями (В4), указанными в таблице 2.

Таблица 2

В миллиметрах

| Номинальная сторона квадрата | Предельное отклонение, не более |
| --- | --- |
| От 6 до 9 включ. | +0,5 |
| Св. 9 " 19 " | +0,6 |
| " 19 " 25 " | +0,8 |
| " 25 " 30 " | +0,9 |
| " 30 " 200 " | Суммы предельных отклонений для проката точности В1 - в соответствии с таблицей 1 |

2.4 По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) прокат (В5) изготовляют в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

В миллиметрах

| Номинальная сторона квадрата | Диагональ |
| --- | --- |
| 75,0±0,8 | 93,0±1,1 |
| 85,0±1,0 | 97,0±1,1 |
| 85,0±1,0 | 102,0±1,1 |
| 105,0±1,4 | 121,0±2,0 |
| 115,0±1,4 | 136,0±2,0 |
| 120,0±1,4 | 141,0±2,0 |
| 127,0±1,7 | 166,0±2,4 |
| 154,0±2,0 | 182,0±3,0 |
| 180,0±2,5 | 204,0±3,5 |
| 200,0±5,0 | 230,0±7,0 |

2.5 Прокат изготовляют в прутках. По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) прокат со стороной квадрата до 42 мм включительно изготовляют в мотках.

2.6 Прокат изготовляют длиной:

от 2 до 12 м включительно - из углеродистой обыкновенного качества и низколегированной стали;

от 2 до 6 м включительно - из качественной углеродистой и легированной стали;

от 1 до 6 м включительно - из высоколегированной стали.

По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) прокат изготовляют немерной длиной в пределах от 3 до 13 м включительно, при этом 10% прутков от массы партии могут иметь меньшую длину, но не менее 75% минимальной длины.

2.7 Предельные отклонения на изготовляемую длину проката мерной или кратной мерной длины не должны превышать значений, указанных в таблице 4.

Таблица 4

| Длина проката, м | Предельное отклонение, мм | Длина проката, м | Предельное отклонение, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Группа БД |  | Группа ВД* |
| До 4 включ. | +30 | От 3 до 13 включ. | ±100 |
| Св. 4 до 6 включ. | +50 | От 6 до 13 включ. | ±50 |
| Св. 6 до 12 включ. | +70 | До 6 | ±25 |
|  |  | Для всех длин* | Только с плюсовыми предельными отклонениями** |
| * По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации). ** Плюсовые предельные отклонения по длине равны по величине сумме предельных отклонений. |

2.8 Притупление углов проката не должно превышать значений, указанных в таблице 5.

Таблица 5

В миллиметрах

| Номинальная сторона квадрата | Притупление углов, не более |
| --- | --- |
| До 12 включ. | 0,6 |
| Св. 12 до 20 включ. | 1,0 |
| Св. 20 до 30 включ. | 1,5 |
| Св. 30 до 50 включ. | 2,5 |
| Св. 50 до 100 включ. | Не более 0,15 стороны квадрата |
| Св. 100 до 200 включ. |  |

2.8.1 По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) притупление углов проката со стороной квадрата свыше 50 мм до 100 мм включительно не должно превышать 3,0 мм, свыше 100 мм до 200 мм включительно - 4,0 мм.

2.8.2 Для проката со стороной квадрата до 50 мм включительно из легированной и высоколегированной стали притупление углов проката не должно превышать 0,15 стороны квадрата.

2.9 Кривизна проката не должна превышать значений, указанных в таблице 6.

Таблица 6

| Номинальная сторона квадрата , мм | Кривизна, % длины, не более, для классов |
| --- | --- |
|  | I* | II | III | IV |
| До 25 включ. | 0,2 | 0,50 | Не регламентирована | Не регламентирована |
| Св. 25 до 80 включ. |  | 0,40 | 0,4 | 0,5 |
| " 80 " 200 " |  | 0,25 |  |  |
| * По требованию потребителя (по согласованной спецификации). |

2.10 Форму поперечного сечения проката определяют двумя способами: разностью диагоналей или отклонением от прямого угла. Способ контроля выбирает изготовитель и указывает в документе о качестве.

2.10.1 Разность диагоналей в одном сечении не должна превышать удвоенной суммы предельных отклонений по стороне квадрата до 20 мм включительно, свыше 20 мм - суммы предельных отклонений по стороне квадрата.

По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) разность диагоналей не должна превышать 70% суммы предельных отклонений по стороне квадрата точности прокатки Б1 до 35 мм включительно, точности прокатки В1 - до 60 мм включительно.

2.10.2 Отклонение от прямого угла () (рисунок 2) для проката со стороной квадрата от 40 до 200 мм включительно не должно превышать значений, указанных в таблице 7.

Рисунок 2

Таблица 7

В миллиметрах

| Номинальная сторона квадрата | Допустимое отклонение от прямого угла |
| --- | --- |
| От 40 до 50 включ. | 1,50 |
| Св. 50 " 75 " | 2,25 |
| " 75 " 100 " | 3,00 |
| " 100 " 200 " | 4,50 |

2.11 Скручивание прутка проката не должно превышать требований, указанных в таблице 8.

Таблица 8

| Номинальная сторона квадрата , мм | Предельные отклонения по скручиванию |
| --- | --- |
|  | на 1 м | на общую длину проката, не более |
| До 14 включ. | 4° | 24° |
| Св. 14 до 50 включ. | 3° | 18° |
| Св. 50 до 200 включ. | 3° | 15° |

2.12 Кривизну проката измеряют на участке длиной не менее 1 м на расстоянии не менее 100 мм от конца прутка.

2.13 Стороны проката, притупление углов, разность диагоналей или отклонение от прямого угла измеряют на расстоянии не менее 100 мм от конца прутка и не менее 1,5 м от конца мотка при массе мотка до 250 кг и на расстоянии не менее 3,0 м при массе мотка свыше 250 кг.

2.13.1 По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) стороны проката, притупление углов и разность диагоналей или отклонение от прямого угла и кривизну проката измеряют на расстоянии не менее 150 мм от конца прутка.

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание

М.: Стандартинформ, 2009