ГОСТ 4405-75

Группа В33

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПОЛОСЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ И КОВАНЫЕ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ

Сортамент

Hot-rolled and wrought tool steel strips. Dimensions*

_________________

* Наименование стандарта. Измененная редакция, Изм. N 2.

ОКП 09 7700

Дата введения 1976-01-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 марта 1975 г. N 691

Проверен в 1980 г. Срок действия продлен до 01.01 1986 г.*

________________

* Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 5/6, 1993 г.). - Примечание "КОДЕКС".

ВЗАМЕН ГОСТ 4405-48

ПЕРЕИЗДАНИЕ ноябрь 1980 г. с Изменением N 1, утвержденным в ноябре 1980 г. (ИУС N 2 1981 г.)

ВНЕСЕНО Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.06.88 N 1637 с 01.12.88 и опубликованное в ИУС N 9, 1988 год

Изменение N 2 внесено юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС N 9, 1988 год

Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные и кованые полосы прямоугольного сечения из инструментальной углеродистой, легированной и быстрорежущей стали.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1. Размеры сечения и предельные отклонения должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1.

Таблица 1

мм

|  | Предельные отклонения (плюсовые) |
| --- | --- |
| Размеры сечения полосы (sxb) | для горячекатаной полосы | для кованой полосы |
|  | по толщине | по ширине | по толщине | по ширине |
| 3х12 | 0,4 | 0,8 | - | - |
| 3х20 | 0,4 | 1,0 | - | - |
| 3х25 | 0,4 | 1,3 | - | - |
| 3х30 | 0,4 | 1,3 | - | - |
| 4х10 | 0,4 | 0,8 | - | - |
| 4х12 | 0,4 | 0,8 | - | - |
| 4х14 | 0,4 | 0,8 | - | - |
| 4х15 | 0,4 | 0,8 | - | - |
| 4х16 | 0,4 | 1,0 | - | - |
| 4х18 | 0,4 | 1,0 | - | - |
| 4х20 | 0,4 | 1,0 | - | - |
| 4х25 | 0,4 | 1,3 | - | - |
| 4х30 | 0,4 | 1,3 | - | - |
| 4х35 | 0,4 | 1,8 | - | - |
| 4х40 | 0,4 | 1,8 | - | - |
| 4х45 | 0,4 | 1,8 | - | - |
| 5х10 | 0,5 | 0,8 | - | - |
| 5х12 | 0,5 | 0,8 | - | - |
| 5х14 | 0,5 | 0,8 | - | - |
| 5х15 | 0,5 | 0,8 | - | - |
| 5х16 | 0,5 | 1,0 | - | - |
| 5х20 | 0,5 | 1,0 | - | - |
| 5X25 | 0,5 | 1,3 | - | - |
| 5х30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
| 5х35 | 0,5 | 1,8 | - | - |
| 5х40 | 0,5 | 1,8 | - | - |
| 5х45 | 0,5 | 1,8 | - | - |
| 6х10 | 0,5 | 0,8 | - | - |
| 6х12 | 0,5 | 0,8 | - | - |
| 6х14 | 0,5 | 0,8 | - | - |
| 6х16 | 0,5 | 1,0 | - | - |
| 6х18 | 0,5 | 1,0 | - | - |
| 6х20 | 0,5 | 1,0 | - | - |
| 6х22 | 0,5 | 1,0 | - | - |
| 6х25 | 0,5 | 1,3 | - | - |
| 6х28 | 0,5 | 1,3 | - | - |
| 6х30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
| 6х35 | 0,5 | 1,8 | - | - |
| 6х40 | 0,5 | 1,8 | - | - |
| 6х45 | 0,5 | 1,8 | - | - |
| 6х50 | 0,5 | 2,0 | - | - |
| 6х60 | 0,5 | 2,2 | - | - |
| 6х65 | 0,5 | 2,6 | - | - |
| 7х12 | 0,5 | 0,8 | - | - |
| 7х14 | 0,5 | 0,8 | - | - |
| 7х18 | 0,5 | 1,0 | - | - |
| 7х30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
| 7х35 | 0,5 | 1,8 | - | - |
| 7х40 | 0,5 | 1,8 | - | - |
| 8х12 | 0,5 | 0,8 | - | - |
| 8х14 | 0,5 | 0,8 | - | - |
| 8х16 | 0,5 | 1,0 | - | - |
| 8х18 | 0,5 | 1,0 | - | - |
| 8х20 | 0,5 | 1,0 | - | - |
| 8х22 | 0,5 | 1,0 | - | - |
| 8х25 | 0,5 | 1,3 | - | - |
| 8х27 | 0,5 | 1,3 | - | - |
| 8х30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
| 8х35 | 0,5 | 1,8 | - | - |
| 8х40 | 0,5 | 1,8 | - | - |
| 8х45 | 0,5 | 1,8 | - | - |
| 8х50 | 0,5 | 2,0 | - | - |
| 8х60 | 0,5 | 2,2 | - | - |
| 8х65 | 0,5 | 2,6 | - | - |
| 8х80 | 0,5 | 2,8 | - | - |
| 8х100 | 0,5 | 3,0 | - | - |
| 8х120 | 0,5 | 3,5 | - | - |
| 9х25 | 0,5 | 1,3 | - | - |
| 9х30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
| 10х14 | 0,6 | 0,8 | - | - |
| 10х16 | 0,6 | 1,0 | - | - |
| 10х18 | 0,6 | 1,0 | - | - |
| 10X20 | 0,6 | 1,0 | - | - |
| 10х25 | 0,6 | 1,3 | - | - |
| 10X30 | 0,6 | 1,3 | - | - |
| 10х35 | 0,6 | 1,8 | - | - |
| 10х40 | 0,6 | 1,8 | - | - |
| 10х45 | 0,6 | 1,8 | - | - |
| 10х50 | 0,6 | 2,0 | - | - |
| 10х60 | 0,6 | 2,2 | - | - |
| 10х65 | 0,6 | 2,6 | - | - |
| 10X80 | 0,6 | 2,8 | - | - |
| 10х90 | 0,6 | 3,0 | - | - |
| 10х100 | 0,6 | 3,2 | - | - |
| 10х120 | 0,6 | 3,5 | - | - |
| 10х140 | 0,6 | 4,0 | - | - |
| 10х160 | 0,6 | 4,5 | - | - |
| 12х16 | 0,6 | 1,0 | - | - |
| 12X20 | 0,6 | 1,0 | - | - |
| 12х22 | 0,6 | 1,0 | - | - |
| 12х25 | 0,6 | 1,3 | - | - |
| 12X28 | 0,6 | 1,3 | - | - |
| 12х30 | 0,6 | 1,3 | - | - |
| 12X35 | 0,6 | 1,8 | - | - |
| 12х40 | 0,6 | 1,8 | - | - |
| 12X45 | 0,6 | 2,0 | - | - |
| 12X50 | 0,6 | 2,0 | - | - |
| 12х60 | 0,6 | 2,2 | - | - |
| 12X65 | 0,6 | 2,6 | - | - |
| 12х75 | 0,6 | 2,8 | - | - |
| 12х90 | 0,6 | 3,0 | - | - |
| 12X100 | 0,6 | 3,2 | - | - |
| 12X120 | 0,6 | 3,5 | - | - |
| 12X140 | 0,6 | 4,0 | - | - |
| 12х160 | 0,6 | 4,5 | - | - |
| 14х16 | 0,6 | 1,0 | - | - |
| 14х20 | 0,6 | 1,0 | - | - |
| 14X22 | 0,6 | 1,0 | - | - |
| 14х25 | 0,6 | 1,3 | - | - |
| 14х30 | 0,6 | 1,3 | - | - |
| 14х35 | 0,6 | 1,8 | - | - |
| 14х40 | 0,6 | 1,8 | - | - |
| 15х22 | 0,7 | 1,0 | - | - |
| 15х40 | 0,7 | 1,8 | - | - |
| 16х20 | 0,8 | 1,0 | - | - |
| 16х22 | 0,8 | 1,0 | - | - |
| 16х25 | 0,8 | 1,3 | - | - |
| 16х30 | 0,8 | 1,3 | - | - |
| 16х32 | 0,8 | 1,8 | - | - |
| 16х35 | 0,8 | 1,8 | - | - |
| 16х38 | 0,8 | 1,8 | - | - |
| 16х40 | 0,8 | 1,8 | - | - |
| 16х45 | 0,8 | 2,0 | - | - |
| 16X50 | 0,8 | 2,0 | - | - |
| 16X60 | 0,8 | 2,2 | - | - |
| 16X65 | 0,8 | 2,6 | - | - |
| 16х80 | 0,8 | 2,8 | - | - |
| 16X100 | 0,8 | 3,2 | - | - |
| 16X130 | 0,8 | 3,7 | - | - |
| 16X160 | 0,8 | 4,5 | - | - |
| 18X22 | 0,8 | 1,0 | - | - |
| 18х25 | 0,8 | 1,3 | - | - |
| 18х27 | 0,8 | 1,3 | - | - |
| 18X30 | 0,8 | 1,3 | - | - |
| 18х34 | 0,8 | 1,8 | - | - |
| 18х35 | 0,8 | 1,8 | - | - |
| 18х42 | 0,8 | 1,8 | - | - |
| 18х60 | 0,8 | 2,2 | - | - |
| 20х22 | 0,8 | 1,3 | - | - |
| 20х25 | 0,8 | 1,3 | - | - |
| 20х30 | 0,8 | 1,3 | - | - |
| 20X32 | 0,8 | 1,8 | - | - |
| 20х35 | 0,8 | 1,8 | - | - |
| 20х38 | 0,8 | 1,8 | - | - |
| 20х40 | 0,8 | 1,8 | 1,3 | 2,0 |
| 20х45 | 0,8 | 2,0 | 1,3 | 2,3 |
| 20х47 | 0,8 | 2,0 | 1,3 | 2,5 |
| 20х50 | 0,8 | 2,0 | 1,3 | 2,5 |
| 20х60 | 0,8 | 2,2 | 1,3 | 3,0 |
| 20х70 | 0,8 | 2,6 | 1,3 | 3,5 |
| 20х80 | 0,8 | 2,8 | 1,3 | 4,0 |
| 20X90 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | 4,0 |
| 20х100 | 0,8 | 3,2 | 1,3 | 4,0 |
| 20х120 | 0,8 | 3,5 | - | - |
| 20х160 | 0,8 | 4,5 | - | - |
| 20х180 | 0,8 | 4,8 | - | - |
| 22х30 | 1,0 | 1,3 | - | - |
| 22X35 | 1,0 | 1,3 | - | - |
| 22х45 | 1,0 | 1,8 | 1,3 | 2,0 |
| 22X50 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 2,5 |
| 24х45 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 2,3 |
| 24х65 | - | - | 1,3 | 3,5 |
| 25X30 | 1,0 | 1,3 | - | - |
| 25X35 | 1,0 | 1,8 | - | - |
| 25X38 | 1,0 | 1,8 | - | - |
| 25X40 | 1,0 | 1,8 | - | - |
| 25х50 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 |
| 25X55 | 1,0 | 2,0 | - | - |
| 25X60 | 1,0 | 2,2 | 1,5 | 3,0 |
| 25х75 | - | - | 1,5 | 3,5 |
| 25х80 | - | - | 1,5 | 4,0 |
| 25х85 | - | - | 1,5 | 4,0 |
| 25х100 | - | - | 1,5 | 4,0 |
| 25X110 | - | - | 1,5 | 4,0 |
| 25х135 | 1,0 | 4,0 | - | - |
| 25X150 | 1,0 | 4,5 | - | - |
| 25х200 | 1,0 | 5,0 | - | - |
| 30х35 | 1,2 | 1,8 | - | - |
| 30х40 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| 30X45 | 1,2 | 2,0 | 1,8 | 2,3 |
| 30X50 | 1,2 | 2,0 | 1,8 | 2,5 |
| 30х60 | - | - | 1,8 | 3,0 |
| 30х90 | - | - | 1,8 | 4,0 |
| 30х95 | - | - | 1,8 | 4,0 |
| 30х100 | - | - | 1,8 | 4,0 |
| 30х110 | - | - | 1,8 | 4,0 |
| 30х120 | - | - | 1,8 | 5,0 |
| 30х125 | - | - | 1,8 | 5,0 |
| 30х130 | - | - | 1,8 | 5,0 |
| 30х150 | - | - | 1,8 | 6,0 |
| 30х170 | 1,2 | 4,5 | - | - |
| 30х180 | 1,2 | 4,8 | - | - |
| 30х200 | 1,2 | 5,0 | - | - |
| 32х160 | - | - | 1,8 | 7,0 |
| 35х50 | - | - | 2,0 | 2,5 |
| 35х65 | - | - | 2,0 | 2,7 |
| 35х60 | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 35х65 | - | - | 2,0 | 3,5 |
| 35х70 | - | - | 2,0 | 3,5 |
| 35х75 | - | - | 2,0 | 3,5 |
| 35х80 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 35х120 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 35х145 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 40х60 | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 40х80 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 40х100 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 40х120 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 40X160 | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 40х200 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 40х210 | 1,8 | 5,0 | - | - |
| 40х300 | 1,8 | 7,0 | - | - |
| 45х80 | - | - | 2,1 | 4,0 |
| 45х90 | - | - | 2,1 | 4,0 |
| 50х100 | - | - | 2,5 | 4,0 |
| 50х150 | - | - | 2,5 | 6,0 |
| 50х160 | - | - | 2,5 | 7,0 |
| 50х175 | - | - | 2,5 | 7,0 |
| 50х200 | - | - | 2,5 | 8,0 |
| 50х250 | - | - | 2,5 | 8,0 |
| 55х80 | - | - | 3,0 | 4,0 |
| 60х80 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 60х90 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 60х120 | - | - | 4,0 | 5,0 |
| 60х150 | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 60х180 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 60X240 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 60х300 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 75х100 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 75X125 | - | - | 5,0 | 6,0 |
| 75X150 | - | - | 5,0 | 7,0 |
| 75х200 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 75X250 | - | - | 5,0 | 12,0 |
| 75X300 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 80х300 | - | - | 5,0 | 15,0 |

Примечания:

1. Допускается выпуклость (бочкообразность) или вогнутость узких граней. Выпуклость не должна выводить полосу по ширине за предельное отклонение, а вогнутость - за пределы номинального размера.

2. По согласованию потребителя с изготовителем могут изготавливаться полосы других размеров с предельными отклонениями по ближайшему меньшему размеру.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1а. В зависимости от назначения полосы изготовляют:

мерной длины:

кратной мерной длины;

немерной длины.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

2. Длина полос должна соответствовать указанной в табл.2.

Таблица 2

| Длина полос, м |
| --- |
| горячекатаных | кованых, не менее |
|  | при ширине |
|  | до 50 мм | св. 50 мм |
| От 1,5 до 6,0 | 1,5 | 1,0 |

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

3. Предельные отклонения по длине полос мерной и кратной мерной длины не должны превышать указанных в табл.3.

Таблица 3

| Длина полосы, м | Предельные отклонения по длине, мм |
| --- | --- |
|  | для горячекатаных полос | для кованых полос |
| До 4 | +30 | +100 |
| Св. 4 до 6 включ. | +50 | -50 |
| " 6 | +70 |  |

Примечание. По требованию потребителя горячекатаные полосы изготовляют с предельными отклонениями по длине +25 мм, кованые при длине до 4 м - +40 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

4. Полосы должны быть с острыми кромками. Допускается притупление кромок, не превышающее 0,15 толщины.

5. Серповидность полосы не должна превышать 0,5% длины.

По согласованию изготовителя с потребителем полосу изготовляют с серповидностью не более 0,2% длины.

6. Неплоскостность полосы не должна превышать 0,5% длины, с 01.01.91 - 0,4%.

По согласованию изготовителя с потребителем полосу изготовляют с отклонением от плоскостности не более 0,2% длины.

5, 6. (Измененная редакция, Изм. N 2).

7. Ромбовидность полосы не должна превышать предельных отклонений на ширину.

7а. Размеры сечения полосы проверяют на расстоянии не менее 150 мм от торцов. Методы измерения отклонений формы - по ГОСТ 26877-86.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

8. Марки стали и технические требования - по ГОСТ 1435-74, ГОСТ 5950-73, ГОСТ 19265-73 и другой нормативно-технической документации.

Стандарт может распространяться на стали, марки и технические требования которых предусмотрены другими стандартами.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1981

Юридическим бюро "Кодекс" в текст

документа внесено Изменение N 2,

утвержденное Постановлением

Госстандарта СССР  от 06.06.88 N 1637